04.12.20.

Группа 27 профессия 19727 Штукатур по предмету Специальная технология

Тема: Ремонт внутренних поверхностей, оштукатуривание обычными и      декоративными монолитными растворами

Цели урока:

Образовательная: Сформировать знания о ремонте внутренних поверхностей оштукатуривание обычными и декоративными монолитными растворами.

Виды растворов бывают: известковые растворы, цементные – известковые растворы, цементные растворы.

Известковые растворы состоят из известкового теста и песка. Количества песка зависит от качества применяемой извести. Составы раствора 1:1; :1,5; 1:2; (известковое тесто: песок). Растворы с избытком песка не растрескиваются, но имеют пониженную прочность.

Известково – гипсовые растворы из известкового раствора с добавлением гипса (на 1 объемную часть известкового раствора берут от 0,25 до 1 объемной части гипса). Начинают схватываться через 5 мин после нанесения.

Цементно - известковые растворы состоят из цемента, известкового теста и песка.

Цементные растворы состоят их цемента, песка и воды.

Составы растворов: 1:1; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5;1:6; (цемент: песка)

Растворы на портландцементе, шлакопортланцементе и других цементах дороги и менее удобны в работе, чем растворы известковые и глиняные; они менее пластичные и удобоукладываемые. Цементные растворы штукатурят наружные стены и поверхности влажных помещений, а также конструкции, на которых требуются весьма прочная штукатурка.

Рекомендуются следующие составы цементных растворов (в частях по объему):

1: (2.5…4) для обрызга;

1: (2….3) для грунта;

1: (1…1,5) для накрывки.

Накрывочный слой нужно окончательно затереть до начала схватывания цемента.

Растворы для беспесчанной накрывки. Растворы приготовляют из смеси извести с гипсовым вяжущим. Известковое тесто размешивают в воде до получение известкового молока. При непрерывном перемешивании в известковое молоко вводят струей гипсовое вяжущее. Если накрывку наносят на влажную штукатурку, то состав ( в масс.ч) берут в соотношении 1:3; на слегка влажную – 1:2, на сухую 1:1( известь: гипсовое вяжущее).

Растворы для декоративных штукатурок. Цветные известково – песчаные растворы приготовляют следующим образом: в растворосмеситель засыпают жидкое известковое тесто, затем засыпают цемент. После перемешивания их в течение 102 мин растворосмеситель засыпают песок, каменную пыль или мелкую крошку и раствор перемешивают еще в течение 3 мин.

Окрашивают раствор, вводя в него состав, состоящий из пигмента и части извести, предварительно перетертый в краскотерке.

Известково – песчаные штукатурки составляют с наполнителем из природных мелкозернистых кварцевых или искусственных песков. Основное вяжущее этих штукатурок известь. Цемент может быть добавлен в небольших количествах в качестве гидравлической добавки.

Для подготовительного слоя используют в этом случае также известковый раствор с небольшой добавкой цемента.

Верхний декоративный слой наносят после отвердения грунта (примерно через 6-7 дней) без устройства маяков.

Толщина этого слоя зависит от характера последующей обработки поверхности и величины зерен наполнителя: с мелкозернистым наполнителем – 4мм; со среднезернистым- 6-8мм; с крупнозернистым – 8-10мм. Наносят  декоративный слой за один или два раза (в зависимости от толщины слоя) на вполне затвердевший, слегка смоченный грунт и разглаживают обычными приемами.

Поверхность грунта под декоративный слой необходимо хорошо уплотнить и выровнять в одну плоскость с маяками. Для увеличения прочности сцепления с декоративным слоем поверхность грунта нарезается в горизонтальном направлении волнистыми бороздами (расстоянии около 35 мм одна от другой) глубиной не менее 3мм. Для нарезки применяют царапку. С целью обеспечения равномерности тона декоративной накрывки необходимо готовить и применять раствор для грунта постоянного состава и консистенции.

Технологическая последовательность при ремонте внутренних поверхностей оштукатуривание обычными и декоративными монолитными растворами.

- Перед оштукатуриванием проводятся подготовительные работы

- Очистка внутренних поверхностей

- Отбиваем старую штукатурку.

- Смачиваем поверхность

- Наносим штукатурные слои (обрызг, грунт, накрывка)

- При декоративной штукатурке  (обрызг, грунт - хорошо уплотнить и выровнять, наносим декоративный слой)

Домашнее задание

Изучить самостоятельно лекцию.

Контрольные вопросы

- Перечислите виды растворов

- Верхний декоративный слой наносят

- Толщина декоративного слоя зависит

- Как  наносят  декоративный слой

- Поверхность грунта под декоративный слой необходимо

- Для увеличения прочности сцепления с декоративным слоем

.