Учебная дисциплина: МДК 04.02 Методы и средства оценки качества металлов и сварных соединений

Дата:. 11 декабря 2020г.

Группа: 51с по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Практическая работа № 2.2

Тема:  Проведение металлографического анализа и механических испытаний

Цель работы:  Научиться проведению металлографического анализа сварного шва.

Задание:

- Опишите  приборы для изучения макроструктуры металла.

- Опишите   производство подготовки  шлифта к шлифованию.

Оборудование:  рабочая тетрадь, карандаш, линейка, В.В.Овчинников Контроль качества  сварных  соединений. Стр.147-151

Порядок выполнения:

Ознакомьтесь с вопросами и дайте письменный отчет по каждому вопросу

Контрольные вопросы:

1.  С какой целью производятся металлографические исследования ?

2.   Что такое проба?

3.   Что такое темплет ?

4.   Способы изучения макроструктуры металла?

5.   Приборы для изучения макроструктуры металла ?

6.  Как производится подготовка шлифта к шлифованию?

Домашнее задание:

1. Изучить  электронную версию материала  и ответить на вопросы задания.

2. Выполнить практическую работу и отправить ответы по почте

kydryavcwa@inbox.ru

Исследование макроструктуры сварного соединения.

Металлографические исследования необходимы для определения структуры сварного соединения. Исследуя структуру металла сварного соединения, можно установить правильность выбора режимов сварки, типа электродов, флюсов и присадочного металла, а также выявить дефекты шва и установить причины их образования.

Если исходить из присущей сварке неоднородности структуры соединений, их полный металлографический анализ должен включать в себя исследования макро и микроструктуры металла шва, зоны термического влияния и структуры основного металла.

Исследование макроструктуры сварного соединения.

Макроструктурный анализ является методом предварительной оценки качества сварных соединений, получаемых тем или иным способом. Макроструктура сварных соединений исследуется невооруженным глазом или при 30-кратном увеличении на поверхности макрошлифов, вырезанных и приготовленных из этих соединений. Макроструктуру можно изучать и в изломах сварных образцов после механических испытаний.

Исследованием макроструктуры можно выявить форму и размеры шва, его строение, наличие в сварном соединении и основном металле различных дефектов:  непроваров, трещин, шлаковых включений, пор и др.

При исследовании макроструктуры сварных швов из контролируемого сварного соединения в плоскости поперечного сечения шва вырезают темплеты для изготовления шлифов. Иногда для определения характера кристаллизации шва в сварочной ванне шлиф изготовляют из темплета, вырезанного вдоль его продольной оси.

Поверхность шлифа должна включать в себя полное сечение сварного шва. Для удаления участков, соответствующих неустановившемуся режиму сварки, образцы для шлифов вырезают на расстоянии 20 … 30 мм от начала или конца шва.

При контроле макроструктуры крупного объекта от него сначала отбирают пробу.

Проба — это часть металлопродукции, предназначенная для изготовления заготовок для образцов.

Из пробы вырезают заготовку, или темплет.

Заготовка (темплет) — это часть пробы, обработанная или не обработанная механически, которая подвергается в случае необходимости термической обработке и предназначается для изготовления образцов.

Образец — это часть заготовки определенного размера, обработанная или не обработанная механически и подготовленная для испытаний.

При этом если контролируемый объект, например пруток, имеет средние размеры (диаметр 30 мм), то заготовкой служит проба. В случае если контролируемый объект имеет размеры, сопоставимые с размером образца, то образцом может служить заготовка.

Пробы, заготовки и образцы отбирают из наиболее характерных зон металлопродукции. В литом металле различия структуры вызваны разными условиями отвода теплоты по сечению и высоте отливки, а в деформированном металле — разной степенью деформации внутренних и внешних слоев металла.

Для исследования сварного соединения с неоднородной по сечению структурой используют только поперечные шлифы (плоскости которых перпендикулярны продольной оси соединения), поскольку продольные шлифы (плоскости которых параллельны оси) в этом случае могут дать неправильное представление о структуре соединения.

Пробы и заготовки отбирают огневым (газовой резкой) или холодным (на металлорежущих станках или гильотинных ножницах) способом.

При отборе проб и заготовок, а также при изготовлении образцов должны быть приняты все меры к предохранению их от нагрева и наклепа (упрочнения металла под действием пластической деформации), которые могут привести к искажению структуры и изменению свойств.

Размеры и форма образца сварного соединения определяются задачей исследования, габаритными размерами и конфигурацией исследуемого объекта. Обычно вырезают образцы цилиндрической или прямоугольной формы высотой 15 … 20 мм с площадью изучаемой поверхности (шлифа) 2 … 3 см2. Чтобы не повредить руки исследователей, с образца убирают заусенцы, а острые края опиливают напильником.

Исследуемую поверхность темплета из твердых металлов (стали) перед травлением выравнивают и шлифуют, а поверхности мягких материалов опиливают напильником и затем шлифуют наждачной бумагой.

Подготовка образцов к шлифованию состоит в следующем. Для удобства приготовления шлифов из образцов, размеры которых значительно меньше общепринятых, применяют различные приспособления. Образцы из тонколистового материала закрепляют в специальных зажимах. Несколько образцов собирают в пакет, помещают между пластинами и стягиваемыми болтами.

При изготовлении абразивных материалов породы дробят на отдельные зерна. Каждое зерно представляет собой кристаллический осколок твердого материала и является как бы микрорезцом, а ребра зерен — режущей кромкой. При движении абразивного материала по поверхности образца режущие кромки зерен снимают слой металла, причем чем крупнее зерно, тем более толстый слой металла удаляется за один проход.

Готовые абразивные материалы содержат зерна разных размеров и подразделяются по этому признаку на следующие фракции: предельная, крупная, основная, комплексная и мелкая. Абразивный материал характеризуется зернистостью (ГОСТ 3647 — 80), определяемой размерами зерен основной фракции (табл. 1) и содержанием этой фракции (табл. 2).

Например, при зернистости 50 размер зерен основной фракции абразивного материала составляет 630 … 500 мкм.

В зависимости от размеров зерен абразивные материалы подразделяются на шлифзерно, шлифпорошки, микропорошки и тонкие микропорошки. Абразивные материалы с зернистостью 200 … 16 относятся к шлифзерну, 12 … 3 — к шлифпорошкам, М63 … М14 — к микропорошкам, М10 … М5 — к тонким микропорошкам.

Приготовление  макро	 микрошлифов включает в себя следующие последовательные процессы: подготовка плоской поверхности, шлифование и полирование.

| Таблица 1. Соотношение зернистости и размеров зерен основной фракции абразивного материала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зернистость | Размер зерен основной фракции, мкм | Зернистость | Размер зерен основной фракции, мкм | Зернистость | Размер зерен основной фракции, мкм |
| 200 | 2 500 … 2 000 | 20 | 250 … 200 | М50 | 50 … 40 |
| 160 | 2 000 … 1 600 | 16 | 200 … 160 | М40 | 40 … 28 |
| 125 | 1 600 … 1 250 | 12 | 160 … 125 | М28 | 28 … 20 |
| 100 | 1 250 … 1 000 | 10 | 125 … 100 | М20 | 20 … 14 |
| 80 | 1 000 … 800 | 8 | 100 … 80 | М14 | 14 … 10 |
| 63 | 800 … 630 | 6 | 80 … 63 | М10 | 10 … 7 |
| 50 | 630 … 500 | 5 | 63 … 50 | М7 | 7…5 |
| 40 | 500 … 400 | 4 | 50 … 40 | М5 | 5…3 |
| 32 | 400 … 315 | 3 | 40 … 28 |  |  |
| 25 | 315 … 250 | М63 | 63 … 50 |  |  |

Шлифование и полирование образцов можно осуществлять абразивным материалом (порошком, пастой) и абразивным инструментом (шлифовальным кругом, бруском, шлифовальной бумагой). Маркировка всех видов шлифовальной бумаги производится в соответствии с ГОСТ 5009 — 82, 6456 — 82, 10054 — 82 и 13344 — 82,

например: водостойкая 230 × 280 63С М50-ВА ГОСТ 10054 — 82.

| Таблица 2. Соотношение зернистости и содержания основной фракции в абразивном материале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс зернистости | Содержание основной фракции, %, при зернистости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 … 32 | 25 … 16 | 12 … 8 | 6…4 | 3 | М63 … М28 | М20 … М14 | М10 … М5 |
| В | — | — | — | — | — | 60 | 60 | 55 |
| П | 55 | 55 | 55 | 55 | — | 50 | 50 | 45 |
| Н | 45 | 43 | 45 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 |
| А | 41 | 39 | 41 | 36 | 36 | 42 | 37 | 37 |

Примечание. Индексы зернистости В, П, Н и А соответствуют высокому, повышенному, низкому и допустимому содержанию основной фракции.

Для шлифования и полирования металлов в качестве абразивного материала используются и специальные пасты. Наиболее широко применяются пасты ГОИ и хромоалюминиевые. Пасты состоят из порошков, жиров, связующих и поверхностно-активных веществ, оказывающих химическое воздействие на поверхность обрабатываемого металла. В зависимости от размеров абразивного зерна пасты подразделяются на грубые, средние и тонкие. Составы паст, используемых для шлифования и полирования металлов, приведены в табл. 3.

Шлифование и полирование с использованием паст представляют собой не просто механическую, а химико-механическую обработку. При обработке пастой на мельчайших выступах поверхности образуются пленки сульфидов или оксидов. При трении эти пленки легко срываются с выступающих частиц металла, и поверхность образца выравнивается.

Если шлифование производится ручным способом, паста наносится равномерным слоем на стеклянную плиту, предварительно смоченную несколькими каплями керосина. Обработка пастой продолжается до полного удаления имеющихся рисок. В процессе обработки образца паста портится, т. е. чернеет. Отработанную пасту снимают тканью, смачивая плиту керосином. Для каждого вида пасты (грубой, средней и тонкой) предусматривается отдельная плита.

При шлифовании на станке паста наносится равномерно на хорошо отшлифованную поверхность металлического круга, слегка увлажненную керосином.

| Таблица 3. Составы, %, разных паст для шлифования и полирования металлов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент | Пасты ГОИ |  |  | Хромоалюминиевые пасты |  |  |
|  | Тонкая | Средняя | Грубая | Тонкая | Средняя | Грубая |
| Оксид хрома | 72 | 76 | 86 | 32 | 35 | 37 |
| Оксид алюминия | — | — | — | 32 | 35 | 37 |
| Стеарин | 24 | 20 | 12 | 30 | 24 | 20 |
| Олеиновая кислота | 1,8 | 1,8 | — | 3 | 3 | 3 |
| Керосин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сода | 0,2 | 0,2 | — | 1 | 1 | 1 |

При полировании паста наносится на ткань (сукно, фетр), слегка смоченную керосином. Процесс полирования продолжается в течение 3 … 5 мин.

Шлифование торцевой поверхности образца осуществляют вращающимся шлифовальным кругом или напильником. При большой частоте вращения круга обработка поверхности выполняется с легким нажимом и применением охлаждения. Перегрев образца и сильное механическое воздействие могут вызвать изменение его микроструктуры, что приведет к получению ошибочного результата исследования. Обработанная поверхность должна быть плоской, без завалов.

Существуют два способа шлифования металлографических образцов — ручной и механический.

При ручном способе шлифования на жесткую плоскую подкладку (толстое стекло или лист металла), расположенную горизонтально, помещают шлифовальную бумагу, а на нее торцевой плоскостью устанавливают образец и шлифуют его с легким нажимом. Когда на шлифе останутся риски только от бумаги, шлифование прерывают.

Шлифовальную бумагу снимают с подкладки, и стряхивают с нее выкрошившиеся абразивные зерна и частицы металла. С подкладки и шлифа абразивные зерна удаляют чистой мягкой тканью или ватным тампоном. После этого операцию шлифования повторяют на шлифовальной бумаге с более мелкими зернами, при этом направление движения образца должно быть перпендикулярно направлению рисок, оставшихся после предыдущего прохода.

Операцию шлифования повторяют неоднократно, используя при этом бумагу с последовательно уменьшающейся зернистостью и каждый раз изменяя направление движения шлифа на 90°, чтобы полностью уничтожить оставшиеся риски. Закончив шлифование на бумаге с самыми мелкими зернами, образец промывают проточной водой и полируют.

Шлифование металлографических образцов механическим способом выполняется на специальных шлифовальных станках, оборудованных одним или несколькими металлическими кругами, приводимыми в движение электродвигателем.

Частота вращения полировальных кругов такая же, как и шлифовальных (200 … 1 300 мин-1), причем чем мягче сплавы, тем меньше должна быть частота вращения круга. При полировании шлиф периодически поворачивают в целях более равномерной обработки всей поверхности.

При электролитическом полировании получение гладкой блестящей поверхности металла является результатом анодного растворения выступов его микрорельефа. Для электролитического полирования шлифов используют специальную установку. Подготовленный к полированию шлиф — анод — включают в цепь постоянного тока и помещают в электролизную ванну, заполненную электролитом. В качестве катода используют металлическую пластину. Для равномерного протекания процесса полирования электролит перемешивается механической или электрической мешалкой.

Рассмотрим особенности приготовления микрошлифов из разных металлов. В случае приготовления шлифов из пористых материалов (серого чугуна) или из материалов с легко выкрашивающимися включениями перед окончательным полированием образец нагревают до 70 … 80 °С и погружают в расплавленный парафин. После охлаждения образца избыток парафина удаляют с поверхности шлифа ватным тампоном, и шлиф полируют на сукне.

При шлифовании образцов из мягких металлов (алюминия, меди и др.) на шлифовальную бумагу наносят слой парафина или его раствор в керосине.

Подготовку поверхности, шлифование и полирование быстроокисляющихся металлов осуществляют с использованием паст ГОИ и скипидара. На завершающем этапе полирования круг смачивают скипидаром и сразу по окончании операции на поверхность шлифа наносят состав, содержащий 0,1 … 0,2 г кедрового масла или канадского бальзама, растворенного в 10 мл серного эфира. После испарения эфира на шлифе остается тонкая прозрачная пленка, препятствующая окислению поверхности. Перед травлением эту пленку снимают ватным тампоном, смоченным эфиром.

В качестве абразивного материала используют смесь спирта с алмазным порошком, размеры зерен которого 2 … 5 мкм (ГОСТ 9206 — 80). Полирование выполняют на деревянном диске, смоченном масляной суспензией с алмазным порошком, размеры зерен которого 1 … 2 мкм.Шлифы из твердых металлов и сталей готовят механическим способом: образцы шлифуют на чугунных дисках при частоте их вращения примерно 800 мин

Твердые сплавы можно полировать и на тонком сукне с втертым в него алмазным порошком с размерами зерен до 2 мкм. При этом поверхность сукна смазывают тонким слоем парафина.

Для химического травления шлифов используют растворы кислот, солей или щелочей. В результате травления макрошлифа четко выявляются границы между основным металлом и металлом шва, между зоной термического влияния и зоной, не подвергавшейся воздействию теплоты, а также между отдельными слоями шва при многослойной сварке. Травление крупных макрошлифов производится в вытяжном шкафу нанесением реактива на их поверхность, а мелких — погружением в раствор. Хорошие результаты по выявлению макроструктуры обеспечивает глубокое травление образцов в кислотах, смесях кислот или смесях кислот с хлоридами. Из неорганических кислот наиболее универсальной является азотная.

Для глубокого травления сварных швов из углеродистых сталей, а также для сталей, содержащих никель, применяют 50%-ный водный раствор азотной кислоты. Для травления сталей, содержащих хром, используют 50%-ный водный раствор соляной кислоты. Одним из лучших универсальных реактивов для травления сталей является смесь азотной кислоты с хлоридами.

Для выявления неоднородности химического состава сварных швов часто также используют реактивы поверхностного травления, содержащие ионы меди. Такие реактивы четко выявляют участки, обогащенные серой и фосфором (которые обычно светлее других участков).

Для выявления в металле серы и фосфора применяют и метод отпечатков, который заключается в следующем. На приготовленный макрошлиф накладывают бромосеребряную фотобумагу, предварительно выдержанную в течение 8 … 10 мин в 5%-ном водном растворе серной кислоты и прижимают ее. Через 3 … 5 мин эту бумагу осторожно снимают и регистрируют участки, соприкасавшиеся с включениями серы, и поэтому окрашенные в коричневый цвет. Вместо фотобумаги можно применять фотопленку, что позволит размножать полученные отпечатки.

Учебная дисциплина: МДК 04.02 Методы и средства оценки качества металлов и сварных соединений

Дата:. 11 декабря 2020г.

Группа: 51с по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Практическая работа № 2.3

Тема:  Проведение металлографического анализа и механических испытаний

Цель работы:  Научиться проведению механических испытаний сварного шва.

Задание:

- Дайте понятие механическим испытаниям и опишите их классификацию.

Оборудование:  рабочая тетрадь, карандаш, линейка, В.В.Овчинников Контроль качества  сварных  соединений. Стр. 151-168

Порядок выполнения:

Ознакомьтесь с вопросами и дайте письменный отчет по каждому вопросу

Контрольные вопросы:

1.  Что мы понимаем под механическими испытаниями ?

2.   Что такое прочность?

3.   Что такое пластичность?

4.   Какие виды механических испытаний производятся?

Домашнее задание:

1. Изучить  электронную версию материала  и ответить на вопросы задания.

2. Выполнить практическую работу и отправить ответы по почте

kydryavcwa@inbox.ru

Механические испытания.

Виды и условия механических испытаний металлов сварных соединений.

Механические свойства характеризуют сопротивление металла деформации и разрушению под действием механических сил (нагрузки).

К основным механическим свойствам относят:

- прочность
- пластичность
- ударную вязкость
- твердость

Прочность – это способность металла не разрушаться под действием механических сил (нагрузки).

Пластичность – это способность металла изменять форму (деформироваться) под действием механических сил (нагрузки) без разрушения.

Ударная вязкость определяет способность металла противостоять ударным (динамическим) механическим силам (ударным нагрузкам).

Твердость – это способность металла сопротивляться проникновению в него других более твердых материалов.

Для определения механических свойств выполняют следующие виды испытаний:

- испытания на растяжение;
- испытания на статический изгиб;
- испытания на ударный изгиб;
- измерение твердости.

К условиям испытаний образцов относятся: температура, вид и характер приложения нагрузки к образцам.

Температура проведения испытаний:

- нормальная (+20°С);
- низкая (ниже +20°С, температура 0...-60°С);
- высокая (выше+20°С, температура +100...+1200°С).

Вид нагрузок:

| растяжение |  |
| --- | --- |
| сжатие |  |
| изгиб |  |
| кручение |  |
| срез |  |

Характер приложения нагрузки:

- нагрузка возрастает медленно и плавно или остаётся постоянной - статические испытания;
- нагрузка прилагается с большими скоростями; нагрузка ударная - динамические испытания;
- нагрузка многократная повторно-переменная; нагрузка изменяется по величине или по величине и направлению (растяжение и сжатие) - испытания на выносливость.

Механические испытания выполняют на стандартных образцах. Форма и размеры образцов устанавливаются в зависимости от вида испытаний.

Для механических испытаний на растяжение используют стандартные цилиндрические (круглого сечения) и плоские (прямоугольного сечения) образцы. Для цилиндрических образцов в качестве основных приняты образцы диаметром dо=10 мм короткий lо=5×do = 50 мм и длинный lо=10×do = 100 мм.

Плоские образцы имеют толщину равную толщине листа, а ширина устанавливается равной 10, 15, 20 или 30 мм.

Механические свойства, определяемые при статических нагрузках:

Статическими называют испытания, при которых прилагаемая нагрузка к образцу возрастает медленно и плавно.

При статических испытаниях на растяжение определяются следующие основные механические характеристики металла:

- предел текучести (σ т);
- предел прочности или временное сопротивление (σ в);
- относительное удлинение (δ);
- относительное сужение (ψ).

Предел текучести – это напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающей нагрузки.

Предел прочности – это напряжение при максимальной нагрузке, предшествующей разрушению образца.

Относительное удлинение – это отношение приращения длины образца после разрушения к его начальной длине до испытания.

Относительное сужение – это отношение уменьшения площади поперечного сечения образца после разрушения к его начальной площади до испытания.

При максимальной нагрузке Рmax в одном участке образца появляется сужение поперечного сечения, так называемая “шейка”. В шейке начинается разрушение образца. Так как сечение образца уменьшается, то разрушение образца происходит при нагрузке меньше максимальной. В процессе испытания приборы рисуют диаграмму растяжения, по которой определяют нагрузки. После испытания разрушенные образцы складывают вместе и измеряют конечную длину и диаметр шейки. По этим данным рассчитывают прочность и пластичность.

Поведение сварных соединений из арматурной стали марки 35ГС при испытаниях на растяжение и изгиб.

При испытаниях на статическое растяжение и изгиб сварные соединения выполненные из арматурной стали марки 35ГС имеют достаточно высокую хрупкость в зоне термического воздействия (ЗТВ) сварочной дуги. Причем, кратковременное воздействие дуги оказывает более негативное воздействие на механические свойства арматуры, по сравнению с продолжительным. Так при сварке крестообразных сварных соединений в результате прихватки арматура в ЗТВ становится хрупкой, в чем можно убедиться на приведенных ниже ФОТО.

При игзибе рабочих арматурных стержней в зоне сварки (прихватки) на угол до 10 градусов происходило их хрупкое разрушение, в то время, как при изгибе этих же арматурных стержней вдали от ЗТВ угол изгиба составлял 90 градусов и при этом никаких его разрушений не наблюдалось. Поэтому наиболее оправданным способом соединения арматуры из стали марки 35ГС следует считать её вязку.

Некоторые производители в  целях экономии или некомпетентности игнорируют проведение неразрушающего контроля и механических испытаний продукции или вспоминают о них только на последней стадии - уже непосредственно перед сдачей объекта (а это приводит к дополнительной  потери времени и непредусмотренным расходам), когда контроль бывает технически неосуществим. Подобное отношение к контролю качества чаще всего приводит к аварийным ситуациям в  процессе эксплуатации и способно привести  даже техногенным катастрофам