Учебная дисциплина: МДК 04.01 Технологические процессы контроля качества

Дата: 12 декабря 2020 г.

Группа: 51с  по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Практическая работа № 2.3

Тема:  Определение вида контроля качества в конкретной ситуации.

Цель работы: Научиться определению вида контроля качества в конкретной ситуации (измерительный контроль).

Задание:

- Опишите измерительный контроль качества, собранных под сварку сварных соединений.

Оборудование:  рабочая тетрадь, карандаш, линейка, В.В.Овчинников Контроль качества сварных соединений стр.49-65

Порядок выполнения:

Ознакомьтесь с вопросами и дайте письменный отчет по каждому вопросу задания.

Контрольные вопросы

## 1. Дайте понятие визуально - измерительному контролю (ВИК) сварных     швов?

2. Что входит в мерительный инструмент?

#### 3. Перечислите  поэтапный порядок проведения ВИК?

4 .Назовите преимущества ВИК?

5. Назовите недостатки ВИК?

Домашнее задание:

1. Изучить  электронную версию материала  и ответить на вопросы задания.

2. Выполнить практическую работу и отправить ответы по почте

kydryavcwa@inbox.ru

Контроль основных геометрических размеров.

Внешним осмотром контролируют все типы сварных соединений при всех способах сварки всех свариваемых металлов и сплавов.

Внешним осмотром выявляют следующие дефекты: излом и неперпендикулярность осей соединяемых элементов;
отступления по размерам и форме швов от требований стандартов, чертежей, технических условий и инструкций по сварке конструкций;
смещение кромок соединяемых элементов; поверхностные трещины всех видов и направлений; наплывы, подрезы, прожоги, незаверенные кратеры, непровары, пористость и др.

Осмотр сварных швов производится по всей их протяженности с двух сторон невооруженным глазом или с применением лупы десятикратного увеличения.

Контроль размеров сварного шва и определение величины выявленных дефектов производят измерительным инструментом или специальными шаблонами для проверки геометрических размеров.

Как уже было сказано выше, геометрия швов зависит от вида соединения. Основные геометрические размеры сечений стыковых и угловых сварочных швов представлены на следующем рисунке:

Геометрические характеристики

- где S – толщина деталей;

- е – ширина сварного шва;

- g – выпуклость;

- m – вогнутость;

- h – глубина проплавления;

- t – толщина сварного шва;

- b – зазор в соединении;

- k – катет углового шва;

- p – высота;

- a – толщина.

Геометрическая форма и размер сварных соединений должны удовлетворять требованиям следующих стандартов:
при ручной электродуговой сварке ГОСТ 5264—80; при автоматической и полуавтоматической сварке в защитных газах ГОСТ 14771—76.

Перед контролем сварной шов и прилегающая к нему поверхность основного металла на ширину не менее 20 мм по обе стороны шва должны быть очищены от шлака и других загрязнений, затрудняющих осмотр. Определение границы выявленных трещин производится путем шлифовки дефектного участка наждачной бумагой и травлением 20 %-ным раствором азотной кислоты.

По внешнему виду сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:
- иметь гладкую или мелкочешуйчатую поверхность (без наплывов, сужений, прожогов и перерывов) и плавный переход к основному металлу;
направленный металл должен быть плотным по всей длине шва, не иметь трещин, скоплений и цепочек поверхностных пор (отдельно расположенные поры допускаются);
- подрезы основного металла допускаются глубиной не более 0,5—1 мм при толщине стали соответственно 5— 10 мм;
все кратеры должны быть заварены.

На геометрические размеры влияет тип соединения и толщина свариваемых изделий. Эти показатели приведены в следующей таблице.

При проведении измерительного  контроля сварных швов по ГОСТ используются различные оптические приборы, включая лупы и микроскопы. Также применяются осветительные устройства, которые позволяют внимательнее рассмотреть объект. Наконец, при визуально-измерительном контроле сварных швов используются:

- щупы;

- проверочные плиты;

- штангенциркули;

- калибры;

- микрометры;

- индикаторные толщинометры.

А также многие другие инструменты, включая линейки и металлические рулетки.

Учебная дисциплина: МДК 04.01 Технологические процессы контроля качества

Дата: 12 декабря 2020 г.

Группа: 51с  по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Практическая работа № 2.4

Тема:  Определение вида контроля качества в конкретной ситуации.

Цель работы: Научиться определению вида контроля качества в конкретной ситуации (измерительный контроль).

Задание:

- Опишите визуальный и измерительный контроль готвых сварных соединений.

- Опишите какой инструмент используется при визуально-измерительном контроле сварных швов.

Оборудование:  рабочая тетрадь, карандаш, линейка, В.В.Овчинников Контроль качества сварных соединений стр.49-65

Порядок выполнения:

Ознакомьтесь с вопросами и дайте письменный отчет по каждому вопросу задания.

Контрольные вопросы

## 1. Дайте понятие визуально - измерительному контролю (ВИК) сварных     швов?

2. Что входит в мерительный инструмент?

#### 3. Перечислите  поэтапный порядок проведения ВИК?

4 .Назовите преимущества ВИК?

5. Назовите недостатки ВИК?

Домашнее задание:

1. Изучить  электронную версию материала  и ответить на вопросы задания.

2. Выполнить практическую работу и отправить ответы по почте

kydryavcwa@inbox.ru

Контроль основных геометрических размеров.

Внешним осмотром контролируют все типы сварных соединений при всех способах сварки всех свариваемых металлов и сплавов.

Внешним осмотром выявляют следующие дефекты: излом и неперпендикулярность осей соединяемых элементов;
отступления по размерам и форме швов от требований стандартов, чертежей, технических условий и инструкций по сварке конструкций;
смещение кромок соединяемых элементов; поверхностные трещины всех видов и направлений; наплывы, подрезы, прожоги, незаверенные кратеры, непровары, пористость и др.

Осмотр сварных швов производится по всей их протяженности с двух сторон невооруженным глазом или с применением лупы десятикратного увеличения.

Контроль размеров сварного шва и определение величины выявленных дефектов производят измерительным инструментом или специальными шаблонами для проверки геометрических размеров.

Как уже было сказано выше, геометрия швов зависит от вида соединения. Основные геометрические размеры сечений стыковых и угловых сварочных швов представлены на следующем рисунке:

Геометрические характеристики

- где S – толщина деталей;

- е – ширина сварного шва;

- g – выпуклость;

- m – вогнутость;

- h – глубина проплавления;

- t – толщина сварного шва;

- b – зазор в соединении;

- k – катет углового шва;

- p – высота;

- a – толщина.

Геометрическая форма и размер сварных соединений должны удовлетворять требованиям следующих стандартов:
при ручной электродуговой сварке ГОСТ 5264—80; при автоматической и полуавтоматической сварке в защитных газах ГОСТ 14771—76.

Перед контролем сварной шов и прилегающая к нему поверхность основного металла на ширину не менее 20 мм по обе стороны шва должны быть очищены от шлака и других загрязнений, затрудняющих осмотр. Определение границы выявленных трещин производится путем шлифовки дефектного участка наждачной бумагой и травлением 20 %-ным раствором азотной кислоты.

По внешнему виду сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:
- иметь гладкую или мелкочешуйчатую поверхность (без наплывов, сужений, прожогов и перерывов) и плавный переход к основному металлу;
направленный металл должен быть плотным по всей длине шва, не иметь трещин, скоплений и цепочек поверхностных пор (отдельно расположенные поры допускаются);
- подрезы основного металла допускаются глубиной не более 0,5—1 мм при толщине стали соответственно 5— 10 мм;
все кратеры должны быть заварены.

На геометрические размеры влияет тип соединения и толщина свариваемых изделий. Эти показатели приведены в следующей таблице.

При проведении измерительного  контроля сварных швов по ГОСТ используются различные оптические приборы, включая лупы и микроскопы. Также применяются осветительные устройства, которые позволяют внимательнее рассмотреть объект. Наконец, при визуально-измерительном контроле сварных швов используются:

- щупы;

- проверочные плиты;

- штангенциркули;

- калибры;

- микрометры;

- индикаторные толщинометры.

А также многие другие инструменты, включая линейки и металлические рулетки.