БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ханты-мансийского автономного округа – югры

«Белоярский ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ колледж»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол № 2 от «07» марта 2017 г. | Утверждено Приказом директора колледжа |
| --- | --- |
|  | Приказ № 89 от «25» апреля 2017 г. (в ред.Приказа № 108 от 25.04.2018) |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Код и название дисциплины

профессии 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ))

Белоярский 2017

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 50, зарегистрирован в Минюсте РФ 24.02.2016 г. № 41197

Организация-разработчик: БУ «Белоярский политехнический колледж»

Разработчики:

Пуртов Н.М., преподаватель

Внутренние эксперты:

Макарова Т.Н., заместитель директора по УПР

Саидова М.Д., председатель МО

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 9 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 основы материаловедения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), входящим в состав укрупненной группы профессий 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка, при подготовке квалифицированных рабочих с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки и повышения квалификации и профессиональной переподготовки по профессиям Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), Автомеханик, Токарь.

Программа разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в основную образовательную программу по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills International, на основании компетенции WorldSkills Russia Сварочные технологии, с учетом профессионального стандарта Сварщик, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 701н, интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии.

Программа является репродуктивной.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ входит в общепрофессиональный цикл.

Знания и умения, приобретенные обучающимися после освоения содержания дисциплины, будут использованы в ряде курсов профессиональных модулей.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.);

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;

- Механические испытания образцов материалов.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 45  часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

На выполнение лабораторных и практических занятий 20 часов.

1.5 Требования к организации образовательного процесса

Для реализации программы учебной дисциплины ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ необходимо наличие учебного кабинета, оснащенного учебной литературой, учебно-методическим комплексом, учебно-наглядными пособиями и материалами, мультимедийной техникой.

Реализация программы учебной дисциплины ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

При освоении программы учебной дисциплины используются элементы следующих педагогических технологий: проблемного обучения, проектной и модульной технологии обучения.

При освоении программы учебной дисциплины используются следующие методы обучения: метод проблемного изложения, частично поисковый (эвристический) метод, исследовательский.

Предлагаемые методы обучения являются ведущими для заявленной педагогической технологии.

Учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя:

| № | Наименование | Количество | Вид носителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 50, зарегистрированный в Минюсте РФ 24.02.2016 г. № 41197 | 1 | Бумажный, электронный |
| 2 | Рабочий учебный план по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | Бумажный, электронный |
| 3 | Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы материаловедения | 1 | Бумажный, электронный |
| 4 | Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины | 1 | Бумажный, электронный |
| 5 | Памятка для студента по изучению учебной дисциплины, ПМ (МДК) | 1 | Бумажный, электронный |
| 6 | Памятка для студента по оценке освоения учебной дисциплины, ПМ (МДК); | 1 | Бумажный, электронный |
| 7 | Фонды оценочных средств для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций по учебной дисциплине, ПМ (МДК) | 1 | электронный |
| 8 | Перечни материально-технических ресурсов, необходимых для реализации учебной дисциплины | 1 | Бумажный, электронный |

1.6. Система оценивания

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют  заявленным компетенциям.

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий контроль.

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием пятибалльной системы оценивания знаний.

Предъявить обучающему результат обучения позволяют устная и письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении лабораторных работ, на практических занятиях, самостоятельной работы.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 20 практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. Для текущего контроля по программе создан фонд оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

В основе системы оценивания лежит пятибалльная система и используются следующие критерии оценки:

| Оценка | Критерий |
| --- | --- |
| «5» | Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением определенных требований, качественно и творчески |
| «4» | Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением определенных требований, при выполнении отдельных алгоритмов действий допущены небольшие отклонения, общий вид объекта достаточно аккуратный |
| «3» | Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением заданной последовательности, отдельные алгоритмы действия выполнены с отклонением от образца, объект оформлен небрежно или не в заданный срок |
| «2» | Обучаемый самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена, при выполнении алгоритмов действия допущены большие отклонения, объект оформлен небрежно и имеет незавершенный вид |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 45 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| В том числе: |  |
| - Лабораторные работы | - |
| - Практические занятия | 20 |
| - Контрольные работы | - |
| - Курсовая работа (проект) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 15 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | - |
| Итоговая аттестация в форме | Комплексный зачет |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основные сведения о металлах. Строение и свойства металлов |  |  |  |
| Тема 1.1.Атомно-кристаллическое строение металлов | Общие сведения о металлах. Типы атомных связей и их влияние на свойства металлов. Атомно-кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Индивидуальная работа (подготовка сообщений) 1.История развития науки о металлах 2. Типы атомных связей и их влияние на свойства металлов | 3 | 2 – 3 |
| Тема 1.2. Свойства металлов | Основные свойства металлов, оказывающие влияние на определение их сферы применения: физические, химические, механические, технологические. Физические свойства металлов: плотность, плавление, теплопроводность, электропроводность, тепловое расширение. Химические свойства металлов: окисляемость, коррозийная стойкость, жаростойкость, жаропрочность. Механические свойства металлов: прочность, упругость, пластичность, вязкость, твердость. Способы определения механических свойств. Технологические свойства металлов: жидкотекучесть (литейность), ковкость (деформируемость), прокаливаемость, обрабатываемость резанием, свариваемость. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 1 «Определение предела прочность и пластичности при растяжении металлов и сплавов» | 4 | 2 – 3 |
|  | Практическое занятие № 2 «Определение ударной вязкости металлов и сплавов» | 4 | 2 – 3 |
|  | Самостоятельная работа Индивидуальная работа (подготовка сообщений) 3.Механические и технологические испытания и свойства конструкционных материалов 4.Связь между структурой и свойствами металлов | 3 | 2 – 3 |
| Тема 1.3. Железо и его сплавы | Общие понятия о железоуглеродистых сплавах. Производство чугуна и стали. Диаграмма состояния системы железо – углерод. Влияние химических элементов на свойства стали и чугуна. Классификация сталей по химическому составу, по назначению, по способу производства, по качеству, по степени раскисления. Конструкционные стали. Углеродистые инструментальные стали. Стали с особыми физическими свойствами. Маркировка сталей и сплавов. Цветные металлы и сплавы. Маркировка сплавов цветных металлов. | 2 | 1 |
|  | Практическое занятие № 3 «Определение твердости металлов и сплавов по Бринеллю» | 4 | 2 – 3 |
|  | Практическое занятие № 4 «Микроструйный анализ металлов и сплавов» | 4 | 2 – 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовить доклад на темы: 5.«Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов», 6.«Стали с особыми свойствами и их применение в промышленности» | 3 | 2 – 3 |
| Тема 1.4. Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов | Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, прокат, обработка давлением и резанием, термообработка, химико-термическая обработка, сварка, пайка и др. Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Гальванические, диффузионные и распылительные процессы нанесения металлических защитных и защитно-декоративных покрытий. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 5 «Исследование влияния скорости охлаждения на свойства стали» | 4 | 2 – 3 |
|  | Самостоятельная работа Индивидуальная работа (подготовка сообщений) 7. Методы защиты металлов от коррозии 8. Методы термической обработки сталей | 3 | 2 – 3 |
|  | Раздел 2. Основные сведения о неметаллических материалах |  |  |
| Тема 2.1. Основные сведения о неметаллических материалах | Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов. Особенности их структуры и технологических свойств. Строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологические характеристики изделий из них. Электроизоляционные свойства. Строение и назначение композиционных материалов. Смазочные и антикоррозионные материалы. Специальные жидкости. Их назначение. Особенности применения. Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Индивидуальная работа (подготовка сообщений) 9. Полимерные материалы в машиностроении. 10. Композиционные материалы, армированные химическими волокнами | 3 | 2-3 |
| ВСЕГО |  | 30 |  |
|  | Из них лекций | 10 |  |
|  | Практических работ | 20 |  |
|  | Самостоятельных работ | 15 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – основ материаловедения; сварочных мастерских; лаборатории по материаловедению.

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: ученические столы и стулья, книжные шкафы, доска, письменный стол для преподавателя; наглядные пособия – плакаты, карты, учебная литература, дидактические материалы.

3.1.2.Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, выход в сеть, DVD.

    - Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:

- правила техники безопасности и производственной санитарии;

- инструкции по эксплуатации компьютерной техники.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для нач. проф. образования. (В. Н. Заплатин, Ю.И. Саполжков, А.В. Дубов и др.); под ред. В. Н. Заплатина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

2. Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков: учебник – 1-е изд. -М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 256с.

Дополнительные источники:

3. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение. Учебник. – Изд. 5-е.– Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 320 с.

4. Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка): раб. тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 96 с.

5. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке: учеб. пособие для нач. проф. образования / [В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А. В. Дубов, Е. М. Духнеев]; под ред. В.Н. Заплатина. — 2-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 240 с.

Интернет – ресурсы:

6. Сварка, оборудование, материалы. Форма доступа: www.welding.su/

7. Материаловедение. Форма доступа: http://tm.msun.ru/tm/books/kgb/oglav_g.html

8. Мир сварки. Справочный портал. Форма доступа: http://weldworld.ru/.

Периодические издания:

Журналы: «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварщик в России», «Сварка и диагностика», «Машиностроение. Металлообработка. Сварка»

Издания ВИНИТИ «Сварка (с указателями)»

Нормативные документы:

1. ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

2. ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный из углеродистой качественной конструкционной стали.

3. ГОСТ 1435-90 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали.

4. ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.

5. ГОСТ 7293-85 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки.

6. ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия.

7. ГОСТ 5520-79 Прокат листовой из углеродистой низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия.

8. ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия.

9. ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия.

10. ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

11. ГОСТ 801-78 Сталь подшипниковая. Технические условия.

12. ГОСТ 11069-2001 Алюминий первичный. Марки.

13. ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки.

14. ГОСТ 859-2001 Медь. Марки.

15. ГОСТ 17711-93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки.

16. ГОСТ 18175-78 Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки.

17. ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной и углеродистой стали. Технические условия.

18. ГОСТ 1133-71 Сталь кованная круглая и квадратная. Сортамент.

19. ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционных углеродистых и легированных сталей. Общие технические условия.

20. ГОСТ 10702-78 Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия

21. ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент.

22. ГОСТ 2591-88 Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент.

23. ГОСТ 82-70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент.

24. ГОСТ 19903-90 Горячекатаная листовая и рулонная сталь. Сортамент.

25. ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент.

26. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент.

27. ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент.

28. ГОСТ 8239-93 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент.

29. ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент.

30. ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.

31. ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент.

32. ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытания на растяжение.

33. ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.

34. ГОСТ 9013-59 Металлы. Методы измерения твердости по Роквеллу.

35. ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу.

36. ГОСТ 9454-78 Металлы. Методы испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах.

37. ГОСТ 9651-84 Металлы. Методы испытания на растяжение при повышенных температурах.

38. ГОСТ 1778-70 Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений.

39. ГОСТ 5639-80 Сталь и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

40. ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины.

41. ГОСТ 6032-89 Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии.

42. ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

43. ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением на основной металл.

44. ГОСТ 24167-80 Соединения паяные. Метод испытаний на изгиб.

45. ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава.

46. ГОСТ 23338-91 Сварка металлов. Методы определения содержания диффузионного водорода в наплавленном металле и металле шва.

47. ГОСТ 31447-2012 Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия.

48. ГОСТ Р 53686-2009 Сварка. Определение содержания ферритной фазы в металле сварного шва аустенитных и двухфазных феррито-аустенитных хромоникелевых коррозионностойких сталей.

49. ГОСТ Р ИСО 15792-1-2009 Материалы сварочные. Методы испытаний. Часть 1. Методы испытаний образцов наплавленного металла из стали, никеля и никелевых сплавов.

50. ГОСТ Р ИСО 4136-2009 Испытания разрушающие сварных соединений металлических материалов. Испытание на растяжение образцов, вырезанных поперек шва.

51. ГОСТ Р ИСО 5178-2010 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, выполненных сваркой плавлением.

52. ГОСТ Р 54790-2011 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 3. Испытания с приложением внешней нагрузки.

53. ГОСТ Р 54864-2011 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для сварных стальных строительных конструкций. Технические условия.

54. ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 1. Общие положения.

55. ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания на сопротивляемость образованию холодных трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 1. Общие положения.

56. ГОСТ Р ИСО 9016-2011 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание на ударный изгиб. Расположение образца для испытания, ориентация надреза и испытание.

57. ГОСТ Р 55142-2012 Испытания сварных соединений листов и труб из термопластов. Методы испытаний.

58. ГОСТ Р ИСО 17641-2-2012 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 2. Испытания с естественной жесткостью.

59. ГОСТ Р ИСО 17642-2-2012 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания на сопротивляемость образованию холодных трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 2. Испытания с естественной жесткостью.

Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует заявленной технологии.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

Реализация дисциплины направлена на развитие общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику формируемых общих компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС.

| Темы | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | Умения: |  |  |
| Тема 1.1 – 1.4., 2.1 | - пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов | - уметь пользоваться справочными таблицами для определения свойств углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.); - уметь пользоваться справочными таблицами для определения правил применения охлаждающих и смазывающих материалов | Пр.р.1 – 5 |
| Тема 1.4 | - выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; | - выбирать металлические, неметаллические, охлаждающие и смазывающие материалы для осуществления профессиональной деятельности с учетом их основных свойств и маркировки | Пр.р.5 |
|  | Знания: |  |  |
| Тема 1.3, 2.1 | - наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.); | - знать наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) | Пр.р.3,4 С.р. 5,6 |
| Тема 1.4 | - правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; | - знать правила применения охлаждающих и смазывающих материалов | Пр.р.4, С.р.7,8 |
| Тема 1.4., 2.1 | - механические испытания образцов материалов. | - знать методику проведения различных методов механических испытаний образцов материалов | С.р. 3 – 6 |

Организация, средства и проведение текущей и промежуточной  аттестации определяются Положением о текущем контроле успеваемости, утвержденным приказом № 207 от 01.09.2014.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

Для текущего контроля по программе создан фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол № 2 от 07.03.2017 | Утверждено Приказом № 89 от 25.04.2017 (в ред.Приказа № 108 от 25.04.2018 г) |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО

ОП.04 Основы материаловедения

ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ))

Белоярский 2017

1.Общие положения

1.1.Комплект контрольно-оценочных средств (ККОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программы профессионального модуля ОП.04 Основы материаловедения.

1.2. ККОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме комплексного зачета).

1.3. ККОС разработан на основании положений:

- ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 29 января 2016 г. № 50, зарегистрирован в Минюсте РФ 24.02.2016 г. № 41197;

- основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

- рабочей программы ОП.04 Основы материаловедения.

Вариант № 1.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание состоит из 2-х частей и включает обязательную часть, содержащую 14 вопросов, и дополнительную часть, содержащую 3 вопроса. Обязательная часть включает вопросы с выбором ответа, обозначенные в задании: А1 – А14. К каждому вопросу приводится 3 варианта ответа, из которых верен только один. Необходимо написать в бланке ответа цифру, которой отмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительная часть включает вопросы, в которых ответы нужно привести в виде последовательности цифр или вписать нужную информацию, обозначенные в задании: В1 – В3.

Внимательно прочитайте текст вопроса. Если Вы не можете ответить на какой-либо пункт задания, не тратьте на него много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому вопросу. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните неправильный ответ, рядом распишитесь, напишите правильный.

Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса обязательной части оценивается 1 баллом, вопроса дополнительной части – 3 баллами.

Максимальный балл за выполнение всего тестового задания – 20 баллов.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные свойства, называется:

1. Аллотропией.

2. Кристаллизацией.

3. Сплавом.

Вопрос А2. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется:

1.Металлом.

2. Сплавом.

3. Кристаллической решеткой.

Вопрос А3. Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется:

1. Удельным весом.

2. Теплоемкостью.

3. Тепловое (термическое) расширение.

Вопрос А4. Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется:

1. Теплоемкостью.

2. Плавлением.

3. Тепловое (термическое) расширение.

Вопрос А5. У какого металла удельный вес больше?

1. Свинца.

2. Железа.

3. Олова.

Вопрос А6. Способность металлов противостоять разрушающему действию кислорода во время нагрева, называется:

1. Кислотостойкостью.

2. Жаростойкостью.

3. Жаропрочностью.

Вопрос А7. Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется:

1. Жаростойкостью.

2. Жаропрочностью.

3. Коррозией.

Вопрос А8. Что такое полимеры?

1.Вещества, молекулы которых состоят из многократно повторяющихся групп атомов.

2. Вещества, молекулы которых состоят из полимерного связующего.

3. Вещества, молекулы которых состоят из одной группы атомов.

Вопрос А9. Как называется молекула полимера?

1. Микромолекула.

2.Макромолекула.

3. Мономер.

Вопрос А10. Как называются низкомолекулярные вещества, из которых получают полимеры?

1. Микромолекула.

2.Макромолекула.

3. Мономер.

Вопрос А11. Что такое степень полимеризации?

1. Число мономерных звеньев в макромолекуле.

2. Полимерное связующее.

3. Число макромолекул.

Вопрос А12. От чего зависят свойства полимера?

1. От метода полимеризации.

2.От химического состава.

3. От молекулярной массы.

Вопрос А13. Какие полимеры относятся к олигомерам?

1. Синтетические смолы - эпоксидные, полиэфирные.

2. Каучуки.

3. Полиэтилен.

Вопрос А14. Как делятся полимеры по происхождению?

1. Природные (биополимеры) и искусственные(синтетические).

2. Линейные, разветвленные, лестничные и пространственные.

3. Органические, элементоорганические и неорганические.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механические свойства металлов – это | 1 | жидкотекучесть (литейность), ковкость (деформируемость), прокаливаемость, обрабатываемость резанием, свариваемость |
| 2 | Физические свойства металлов – это | 2 | плотность, плавление, теплопроводность, электропроводность, тепловое расширение |
| 3 | Химические свойства металлов - это | 3 | прочность, упругость, пластичность, твердость, вязкость |
| 4 | Технологические свойства металлов - это | 4 | окисляемость, коррозионная стойкость, жаростойкость (окалиностойкость), жаропрочность |

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полимерами называются | 1 | природные и синтетические |
| 2 | Макромолекулы представляют собой | 2 | процесс образования полимера из молекул разных мономеров в результате химических реакций с выделением побочных продуктов реакции. |
| 3 | По природе все полимеры можно разделить на две группы | 3 | высокомолекулярные химические соединения, состоящие из многочисленных элементарных звеньев (мономеров), представляющих собой одинаковую группу атомов и связанных между собой химическими связями |
| 4 | Полимеры, встречающиеся в природе | 4 | длинные цепи из мономеров |
| 5 | Поликонденсация | 5 | процесс химического соединения большого числа молекул мономера в одну большую молекулу полимера без изменения элементарного состава мономера |
| 6 | Полимеризация | 6 | органические вещества растительного (хлопок, шелк, натуральный каучук и др.) и животного (кожа, шерсть и др.) происхождения, а также минеральными веществами (слюда, асбест, естественный графит, природный алмаз и др.) |

Вариант № 2.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание состоит из 2-х частей и включает обязательную часть, содержащую 14 вопросов, и дополнительную часть, содержащую 3 вопроса. Обязательная часть включает вопросы с выбором ответа, обозначенные в задании: А1 – А14. К каждому вопросу приводится 3 варианта ответа, из которых верен только 1. Необходимо написать в бланке ответов цифру, которой отмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительная часть включает вопросы, в которых ответы нужно привести в виде последовательности цифр или вписать нужную информацию, обозначенные в задании: В1 – В2.

Внимательно прочитайте текст вопроса. Если Вы не можете ответить на какой-либо пункт задания, не тратьте на него много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому вопросу. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните неправильный ответ, рядом распишитесь, напишите правильный.

Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса обязательной части оценивается 1 баллом, вопроса дополнительной части – 3 баллами.

Максимальный балл за выполнение всего тестового задания – 20 баллов.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут.На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется:

1. Упругостью.

2. Прочностью.

3. Пластичностью.

Вопрос А2. Какой греческой буквой обозначается предел прочности?

1. σ («сигма»).

2. ψ («пси»).

3. τ («тау»).

Вопрос А3. Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется:

1. Упругостью.

2. Пределом прочности

3. Пластичностью.

Вопрос А4. Какие величины служат мерой пластичности?

1. σ и τ.

2. ψ и δ.

3. φ и ρ.

Вопрос А5. Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого - либо тела, называется:

1. Твердостью.

2. Пластичностью.

3. Упругостью.

Вопрос А6. Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется:

1. Жаростойкостью.

2. Плавлением.

3. Жаропрочностью.

Вопрос А7. В сером чугуне углерод находится в:

1. В виде графита.

2. В виде цементита.

3. В виде ледебурита.

в) 30.

Вопрос А8. Как делятся полимеры в зависимости от химического состава?

1. Природные (биополимеры) и искусственные(синтетические).

2. Линейные, разветвленные, лестничные и пространственные.

3. Органические, элементоорганические и неорганические.

Вопрос А9.Как делятся полимеры по форме макромолекул?

1. Природные (биополимеры) и искусственные(синтетические).

2. Линейные, разветвленные, лестничные и пространственные.

3. Органические, элементоорганические и неорганические.

Вопрос А10. Как ведут себя при нагреве и охлаждении термопластичные полимеры?

1. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают, процесс можно повторять многократно.

2. Размягчаются, а при охлаждении становятся твердыми, их невозможно повторно перерабатывать.

3. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают.

Вопрос А11. Как ведут себя при нагреве и охлаждении термореактивные полимеры?

1. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают, процесс можно повторять многократно.

2. Размягчаются, а при охлаждении становятся твердыми, их невозможно повторно перерабатывать.

3. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают.

Вопрос А12. Какой материал, изготовленный из растительных волокон и целлюлозы, применяют как электроизоляционный, прокладочный и уплотнительный?

1. Фибра.

2. Бумага.

3. Слюда.

Вопрос А13. Какой материал, изготовленный из бумаги, пропитанной раствором хлористого цинка, применяется для изготовления шайб, прокладок и втулок?

1. Фибра.

2. Бумага.

3. Картон.

Вопрос А14. Что изготавливается из пленочного пластика, покрытого слоем перхлорвинилового клея?

1. Паронит.

2. Изоляционная прорезиненная лента.

3. Липкая изоляционная лента.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Статические испытания предусматривают | 1 | предел текучести (σт), предел прочности или временное сопротивление (σв), относительное удлинение (δ) или сужение (φ). |
| 2 | При статических испытаниях на растяжение определяются | 2 | приложение нагрузки с большими скоростями |
| 3 | При динамических испытаниях, определяется | 3 | медленное и плавное нарастание нагрузки, прилагаемой к испытываемому образцу |
| 4 | Динамические испытания предусматривают | 4 | ударная вязкость металла (ан) |

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | К неорганическим полимерам относятся | 1 | смолы и каучуки |
| 2 | Органическими полимерами являются | 2 | стеклообразном (аморфном или кристаллическом), высокоэластичном и вязкотекучем (жидком) |
| 3 | По форме макромолекул полимеры делят на | 3 | силикатные стекла, керамика, слюда, асбест |
| 4 | В зависимости от взаимной ориентации макромолекул полимеры могут находиться | 4 | линейные, разветвленные, плоские, ленточные |
| 5 | Все полимеры по отношению к нагреву подразделяют на | 5 | в аморфном или кристаллическом состояниях |
| 6 | Полимеры могут находиться в трех физических состояниях: | 6 | термопластичные и термореактивные |

Вариант № 3.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание состоит из 2-х частей и включает обязательную часть, содержащую 14 вопросов, и дополнительную часть, содержащую 3 вопроса. Обязательная часть включает вопросы с выбором ответа, обозначенные в задании: А1 – А14. К каждому вопросу приводится 3 варианта ответа, из которых верен только 1. Необходимо написать в бланке ответов цифру, которой отмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительная часть включает вопросы, в которых ответы нужно привести в виде последовательности цифр или вписать нужную информацию, обозначенные в задании: В1 – В2.

Внимательно прочитайте текст вопроса. Если Вы не можете ответить на какой-либо пункт задания, не тратьте на него много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому вопросу. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните неправильный ответ, рядом распишитесь, напишите правильный.

Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса обязательной части оценивается 1 баллом, вопроса дополнительной части – 3 баллами.

Максимальный балл за выполнение всего тестового задания – 20 баллов.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Для переработки на сталь идет:

1. Литейный чугун.

2. Передельный чугун.

3. Доменные ферросплавы.

Вопрос А2. Сталь более высокого качества получается:

1. В электропечах.

2. В доменных печах.

3. В мартеновских печах.

Вопрос А3. Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется:

1. Чугун.

2. Сталь.

3. Латунь.

Вопрос А4. «Вредные» примеси в сталях, это:

1. Сера и фосфор.

2. Марганец и кремний.

3. Железо и углерод.

Вопрос А5. Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют:

1. Сталь 85.

2. Ст.7.

3. У8А.

Вопрос А6. Что обозначает цифра в марке стали Ст.4?

1. Количество углерода 0,4%.

2. Номер стали.

3. Группа качества.

Вопрос А7. Какая из этих сталей легированная?

1. У7А.

2. Сталь 45сп.

3. 38ГН2Ю2.

Вопрос А8. Что изготавливается из пленочного пластика, покрытого слоем перхлорвинилового клея?

1. Паронит.

2. Изоляционная прорезиненная лента.

3. Липкая изоляционная лента.

Вопрос А9. Какой пористый материал, изготовленный из волокон шерсти, используют для набивки сальниковых уплотнений или изготовления прокладок?

1. Минеральная вата.

2. Паронит.

3. Войлок.

Вопрос А10. Какой материал, изготовленный из продуктов переработки металлургических или топочных шлаков, служит для изоляции поверхностей с низкими и высокими температурами нагрева?

1. Дермантин.

2. Минеральная вата.

3. Паронит.

Вопрос А11. Какой материал предназначен для создания различных неразъемных соединений требуемой прочности?

1. Клей.

2. Резина.

3. Герметик.

Вопрос А12. Какой листовой материал из асбеста, каучука и наполнителей применяют для уплотнения трубопроводов и арматуры водяных и паровых магистралей, нефтепроводов?

1. Дермантин.

2. Минеральная вата.

3. Паронит.

Вопрос А13. Какой тугоплавкий слоистый минерал материал применяется как диэлектрик в конденсаторах, электрогенераторах, стартерах?

1. Фибра.

2. Слюда.

3. Бумага.

Вопрос А14. Что входит в состав резины?

1. Каучук, пластификаторы, наполнители, красители, вулканизирующие вещества и др.

2. Полимеры и вулканизирующие вещества.

3. Каучук и вулканизирующие вещества.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочность - это | 1 | способность сопротивляться проникновению другого материала при определенной нагрузке |
| 2 | Упругость - это | 2 | способность стали выдерживать внешнюю нагрузку без разрушения. Количественно это свойство характеризуется пределом прочности и пределом текучести |
| 3 | Пластичность - это | 3 | способность стали деформироваться под действием нагрузки и восстанавливать первоначальную форму и размеры после ее снятия |
| 4 | Вязкость - это | 4 | способность стали изменять форму под действием нагрузки и сохранять ее после снятия нагрузки |
| 5 | Твердость - это | 5 | способность металла оказывать сопротивление быстро возрастающим (ударным) нагрузкам |

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Под старением полимерных материалов понимается | 1 | самопроизвольное необратимое изменение важнейших технических характеристик, происходящее в результате сложных химических и физических процессов, развивающихся в материале при эксплуатации и хранении |
| 2 | Причинами старения являются | 2 | прочность, твердость, теплостойкость, а также некоторые специальные свойства |
| 3 | По составу пластмассы могут быть | 3 | свет, теплота, кислород, озон и другие немеханические факторы |
| 4 | Наполнители придают пластмассам | 4 | простыми и сложными |
| 5 | Стабилизаторы вводят в пластмассы для | 5 | повышения долговечности |
| 6 | Смазывающие вещества применяют для | 6 | предотвращения прилипания пластмассы к оборудованию при производстве и эксплуатации изделий. |

Вариант № 4.

Инструкция для обучающихся.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Какая из этих сталей относится к быстрорежущим?

1. 9ХС.

2. Р18.

3. 55С2.

Вопрос А2. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это:

1. Закалка.

2. Нормализация.

3. Отжиг.

Вопрос А3. Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это:

1. Закалка.

2. Отжиг.

3. Нормализация.

Вопрос А4. Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется:

1. Нормализация.

2. Ликвация.

3. Обезуглероживание.

Вопрос А5. Закалка и последующий отпуск, это:

1. Термическая обработка.

2. Прокаливаемость.

3. Термическое улучшение.

Вопрос А6. Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это:

1. Азотирование.

2. Цементация.

3. Алитирование.

Вопрос А7. Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это:

1. Цианирование.

2. Цементация.

3. Азотирование.

Вопрос А8. Что входит в состав резины?

1. Каучук, пластификаторы, наполнители, красители, вулканизирующие вещества и др.

2. Полимеры и вулканизирующие вещества.

3. Каучук и вулканизирующие вещества.

Вопрос А9. Для чего в состав резины вводят наполнители?

1. Для преобразования структуры каучука.

2. Для снижения себестоимости и улучшения свойств готовой продукции.

3. Для придания изделиям из резины большей упругости.

Вопрос А10. Для чего в состав резины вводят вулканизирующие вещества?

1. Для преобразования структуры каучука.

2. Для снижения себестоимости и улучшения свойств готовой продукции.

3. Для придания изделиям из резины большей упругости.

Вопрос А11. Для чего резину армируют?

1. Для преобразования структуры каучука.

2. Для снижения себестоимости и улучшения свойств готовой продукции.

3. Для придания изделиям из резины большей упругости.

Вопрос А12. Для чего в состав пластмасс вводят наполнители?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

Вопрос А13. Для чего в состав пластмасс вводят красители?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

Вопрос А14. Для чего в состав пластмасс вводят пластификаторы?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность - это | 1 | способность металла с той или иной скоростью проводить теплоту при нагревании |
| 2 | Теплопроводность - это | 2 | способность металла проводить электрический ток |
| 3 | Электропроводность - это | 3 | количество вещества, содержащееся в единице объема |
| 4 | Тепловое расширение - это | 4 | способность металла увеличивать свой объем при нагревании |

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Недостатком полиэтилена является | 1 | изготовления деталей, стойких к действию агрессивных сред |
| 2 | Полиэтилен высокого давления применяется для | 2 | изготовления зубчатых колес, вкладышей подшипников |
| 3 | Фторпласт применяется для | 3 | зубчатых колес, подшипников, втулок, шкивов, деталей лодок, текстильных машин и т.д. |
| 4 | Текстолит применяется для | 4 | подверженность старению |
| 5 | Древесно-слоистая пластмасса применяется для | 5 | изоляции проводов, коррозионно-стойких труб, прокладок, уплотнителей, шлангов, деталей высокочастотных установок, оболочек контейнеров |
| 6 | Пенопласт применяют для | 6 | теплоизоляции в холодильниках, рефрежираторах, для ударопоглощающей тары, звукоизоляторов и т.д. |

Вариант № 5.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание состоит из 2-х частей и включает обязательную часть, содержащую 14 вопросов, и дополнительную часть, содержащую 3 вопроса. Обязательная часть включает вопросы с выбором ответа, обозначенные в задании: А1 – А14. К каждому вопросу приводится 3 варианта ответа, из которых верен только 1. Необходимо написать в бланке ответов цифру, которой отмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительная часть включает вопросы, в которых ответы нужно привести в виде последовательности цифр или вписать нужную информацию, обозначенные в задании: В1 – В2.

Внимательно прочитайте текст вопроса. Если Вы не можете ответить на какой-либо пункт задания, не тратьте на него много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому вопросу. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните неправильный ответ, рядом распишитесь, напишите правильный.

Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса обязательной части оценивается 1 баллом, вопроса дополнительной части – 3 баллами.

Максимальный балл за выполнение всего тестового задания – 20 баллов.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Какая из этих сталей относится к быстрорежущим?

1. 9ХС.

2. Р18.

3. 55С2.

Вопрос А2. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это:

1. Закалка.

2. Нормализация.

3. Отжиг.

Вопрос А3. Силумины – это:

1. Сплавы алюминия.

2. Сплавы магния.

3.Сплавы меди.

Вопрос А4.Повышенное содержание водорода в металле шва приводит к:

1. Упрочнению шва.

2 Изменению его химического состава.

3. Пористости.

Вопрос А5. Свариваемость металлов и сплавов – это:

1. Способность металла и сплава расплавляться.

2. Способность металлов образовывать прочное сварное соединение.

3. Способность расплавлению металла хорошо заполнять полость линейной формы.

Вопрос А6. Какой химический элемент буквой обозначается в маркировке легированной стали буквой «Г»?

1. Медь.

2. Кремний.

3. Марганец.

Вопрос А7.Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется:

1. Содержанием углерода.

2. Содержанием легирующих элементов.

3. Содержанием вредных примесей.

Вопрос А8. Что такое полимеры?

1.Вещества, молекулы которых состоят из многократно повторяющихся групп атомов.

2. Вещества, молекулы которых состоят из полимерного связующего.

3. Вещества, молекулы которых состоят из одной группы атомов.

Вопрос А9. Какназывается молекула полимера?

1. Микромолекула.

2.Макромолекула.

3. Мономер.

Вопрос А10. Какназываются низкомолекулярные вещества, из которых получают полимеры?

1. Микромолекула.

2.Макромолекула.

3. Мономер.

Вопрос А11. Как делятся полимеры по форме макромолекул?

1. Природные (биополимеры) и искусственные (синтетические).

2. Линейные, разветвленные, лестничные и пространственные.

3. Органические, элементоорганические и неорганические.

Вопрос А12. Какой материал, изготовленный из растительных волокон и целлюлозы, применяют как электроизоляционный, прокладочный и уплотнительный?

1. Фибра.

2. Бумага.

3. Слюда.

Вопрос А13. Что входит в состав резины?

1. Каучук, пластификаторы, наполнители, красители, вулканизирующие вещества и др.

2. Полимеры и вулканизирующие вещества.

3. Каучук и вулканизирующие вещества.

Вопрос А14. Для чего в состав пластмасс вводят красители?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предел текучести– это | 1 | отношение приращения длины образца после разрушения к его начальной длине до испытания |
| 2 | Предел прочности (временное сопротивление)- это | 2 | отношение работы разрушения стандартного образца к площади его поперечного сечения в месте надреза |
| 3 | Относительное удлинение – это | 3 | напряжение, отвечающее максимальной нагрузке, которую выдерживает образец при испытании, т.е. данный параметр отражает способность стали сопротивляться разрушению |
| 4 | Ударная вязкость- это | 4 | напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающей нагрузки, т. е. данный параметр достигнет критической отметки тогда, когда произойдет переход от упругой к пластической области деформации металла |

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резиной называется | 1 | производства шин, амортизаторов, буферов, клапанов, обкладок в транспортных системах, для абразивных материалов, обуви и др. |
| 2 | Вулканизация | 2 | изготовления транспортных лент подачи горючих материалов |
| 3 | Резиновые материалы делят | 3 | производства шин, рукавов, конвейерных лент, изоляции кабелей и др. |
| 4 | Резиновые материалы общего назначения используются для | 4 | на группы общего и специального назначения |
| 5 | Химически стойкие резиновые материалы применяются для | 5 | превращение каучука в резину, осуществляемое с участием так называемых вулканизирующих агентов и под действием ионизирующей радиации. |
| 6 | Износостойкие резиновые материалы применяют для | 6 | продукт специальной обработки (вулканизации) смеси каучука и серы с различными добавками. |

Вариант № 6.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание состоит из 2-х частей и включает обязательную часть, содержащую 14 вопросов, и дополнительную часть, содержащую 3 вопроса. Обязательная часть включает вопросы с выбором ответа, обозначенные в задании: А1 – А14. К каждому вопросу приводится 3 варианта ответа, из которых верен только 1. Необходимо написать в бланке ответов цифру, которой отмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительная часть включает вопросы, в которых ответы нужно привести в виде последовательности цифр или вписать нужную информацию, обозначенные в задании: В1 – В2.

Внимательно прочитайте текст вопроса. Если Вы не можете ответить на какой-либо пункт задания, не тратьте на него много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому вопросу. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните неправильный ответ, рядом распишитесь, напишите правильный.

Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса обязательной части оценивается 1 баллом, вопроса дополнительной части – 3 баллами.

Максимальный балл за выполнение всего тестового задания – 20 баллов.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные свойства, называется:

1. Аллотропией.

2. Кристаллизацией.

3. Сплавом.

Вопрос А2. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется:

1.Металлом.

2. Сплавом.

3. Кристаллической решеткой.

Вопрос А3. Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется:

1. Удельным весом.

2. Теплоемкостью.

3. Тепловое (термическое) расширение.

Вопрос А4. Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется:

1. Теплоемкостью.

2. Плавлением.

3. Тепловое (термическое) расширение.

Вопрос А5. Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется:

1. Жаростойкостью.

2. Плавлением.

3. Жаропрочностью.

Вопрос А6. В сером чугуне углерод находится в:

1. В виде графита.

2. В виде цементита.

3. В виде ледебурита.

Вопрос А7. Для переработки на сталь идет:

1. Литейный чугун.

2. Передельный чугун.

3. Доменные ферросплавы.

Вопрос А8. Как ведут себя при нагреве и охлаждении термопластичные полимеры?

1. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают, процесс можно повторять многократно.

2. Размягчаются, а при охлаждении становятся твердыми, их невозможно повторно перерабатывать.

3. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают.

Вопрос А9. Как ведут себя при нагреве и охлаждении термореактивные полимеры?

1. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают, процесс можно повторять многократно.

2. Размягчаются, а при охлаждении становятся твердыми, их невозможно повторно перерабатывать.

3. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают.

Вопрос А10. Какой материал, изготовленный из бумаги, пропитанной раствором хлористого цинка, применяется для изготовления шайб, прокладок и втулок?

1. Фибра.

2. Бумага.

3. Картон.

Вопрос А11. Для чего резину армируют?

1. Для преобразования структуры каучука.

2. Для снижения себестоимости и улучшения свойств готовой продукции.

3. Для придания изделиям из резины большей упругости.

Вопрос А12. Для чего в состав пластмасс вводят наполнители?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

Вопрос А13. Для чего в состав пластмасс вводят красители?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

Вопрос А14. Для чего в состав пластмасс вводят пластификаторы?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окисляемость- это | 1 | способность не окисляться и не вступать в химические реакции с окружающими веществами |
| 2 | Коррозионная стойкость - это | 2 | способность соединяться с кислородом, усиливается с повышением температуры металла |
| 3 | Жаростойкость (окалиностойкость) - это | 3 | способность стали работать под напряжением в условиях повышенных температур без заметной остаточной деформации и разрушения |
| 4 | Жаропрочность -это | 4 | способность сопротивляться газовой коррозии в ненагруженном или слабонагруженном состоянии при температурах свыше 5500C |

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неорганическое стекло – это | 1 | вещества, обесцвечивающие стекольную массу |
| 2 | Осветлители | 2 | вещества, способствующие удалению из стекломассы газовых пузырей (сульфат натрия, плавиковый шпат) |
| 3 | Обесцвечиватели | 3 | вещества, делающие стекло непрозрачным |
| 4 | Глушители | 4 | прозрачное, окрашенное, бесцветное и рассеивающее свет стекла |
| 5 | По назначению различают | 5 | однородное аморфное вещество, получаемое при затвердевании расплава оксидов. |
| 6 | По оптическим свойствам различают | 6 | бытовое и техническое стекло |

Вариант № 6.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание состоит из 2-х частей и включает обязательную часть, содержащую 14 вопросов, и дополнительную часть, содержащую 3 вопроса. Обязательная часть включает вопросы с выбором ответа, обозначенные в задании: А1 – А14. К каждому вопросу приводится 3 варианта ответа, из которых верен только 1. Необходимо написать в бланке ответов цифру, которой отмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительная часть включает вопросы, в которых ответы нужно привести в виде последовательности цифр или вписать нужную информацию, обозначенные в задании: В1 – В2.

Внимательно прочитайте текст вопроса. Если Вы не можете ответить на какой-либо пункт задания, не тратьте на него много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому вопросу. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните неправильный ответ, рядом распишитесь, напишите правильный.

Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса обязательной части оценивается 1 баллом, вопроса дополнительной части – 3 баллами.

Максимальный балл за выполнение всего тестового задания – 20 баллов.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные свойства, называется:

1. Аллотропией.

2. Кристаллизацией.

3. Сплавом.

Вопрос А2. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется:

1.Металлом.

2. Сплавом.

3. Кристаллической решеткой.

Вопрос А3. Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется:

1. Удельным весом.

2. Теплоемкостью.

3. Тепловое (термическое) расширение.

Вопрос А4. Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется:

1. Теплоемкостью.

2. Плавлением.

3. Тепловое (термическое) расширение.

Вопрос А5. Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется:

1. Жаростойкостью.

2. Плавлением.

3. Жаропрочностью.

Вопрос А6. В сером чугуне углерод находится в:

1. В виде графита.

2. В виде цементита.

3. В виде ледебурита.

Вопрос А7. Для переработки на сталь идет:

1. Литейный чугун.

2. Передельный чугун.

3. Доменные ферросплавы.

Вопрос А8. Как ведут себя при нагреве и охлаждении термопластичные полимеры?

1. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают, процесс можно повторять многократно.

2. Размягчаются, а при охлаждении становятся твердыми, их невозможно повторно перерабатывать.

3. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают.

Вопрос А9. Как ведут себя при нагреве и охлаждении термореактивные полимеры?

1. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают, процесс можно повторять многократно.

2. Размягчаются, а при охлаждении становятся твердыми, их невозможно повторно перерабатывать.

3. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают.

Вопрос А10. Какой материал, изготовленный из бумаги, пропитанной раствором хлористого цинка, применяется для изготовления шайб, прокладок и втулок?

1. Фибра.

2. Бумага.

3. Картон.

Вопрос А11. Для чего резину армируют?

1. Для преобразования структуры каучука.

2. Для снижения себестоимости и улучшения свойств готовой продукции.

3. Для придания изделиям из резины большей упругости.

Вопрос А12. Для чего в состав пластмасс вводят наполнители?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

Вопрос А13. Для чего в состав пластмасс вводят красители?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

Вопрос А14. Для чего в состав пластмасс вводят пластификаторы?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окисляемость- это | 1 | способность не окисляться и не вступать в химические реакции с окружающими веществами |
| 2 | Коррозионная стойкость - это | 2 | способность соединяться с кислородом, усиливается с повышением температуры металла |
| 3 | Жаростойкость (окалиностойкость) - это | 3 | способность стали работать под напряжением в условиях повышенных температур без заметной остаточной деформации и разрушения |
| 4 | Жаропрочность -это | 4 | способность сопротивляться газовой коррозии в ненагруженном или слабонагруженном состоянии при температурах свыше 5500C |

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неорганическое стекло – это | 1 | вещества, обесцвечивающие стекольную массу |
| 2 | Осветлители | 2 | вещества, способствующие удалению из стекломассы газовых пузырей (сульфат натрия, плавиковый шпат) |
| 3 | Обесцвечиватели | 3 | вещества, делающие стекло непрозрачным |
| 4 | Глушители | 4 | прозрачное, окрашенное, бесцветное и рассеивающее свет стекла |
| 5 | По назначению различают | 5 | однородное аморфное вещество, получаемое при затвердевании расплава оксидов. |
| 6 | По оптическим свойствам различают | 6 | бытовое и техническое стекло |

Вариант № 8.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание состоит из 2-х частей и включает обязательную часть, содержащую 14 вопросов, и дополнительную часть, содержащую 3 вопроса. Обязательная часть включает вопросы с выбором ответа, обозначенные в задании: А1 – А1. К каждому вопросу приводится 3 варианта ответа, из которых верен только 1. Необходимо написать в бланке ответов цифру, которой отмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительная часть включает вопросы, в которых ответы нужно привести в виде последовательности цифр или вписать нужную информацию, обозначенные в задании: В1 – В2.

Внимательно прочитайте текст вопроса. Если Вы не можете ответить на какой-либо пункт задания, не тратьте на него много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому вопросу. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните неправильный ответ, рядом распишитесь, напишите правильный.

Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса обязательной части оценивается 1 баллом, вопроса дополнительной части – 3 баллами.

Максимальный балл за выполнение всего тестового задания – 20 баллов.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. У какого металла удельный вес больше?

1. Свинца.

2. Железа.

3. Олова.

Вопрос А2. Какие величины служат мерой пластичности?

1. σ и τ.

2. ψ и δ.

3. φ и ρ.

Вопрос А3. Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого -либо тела, называется:

1. Твердостью.

2. Пластичностью.

3. Упругостью.

Вопрос А4. Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется:

1. Чугун.

2. Сталь.

3. Латунь.

Вопрос А5. «Вредные» примеси в сталях, это:

1. Сера и фосфор.

2. Марганец и кремний.

3. Железо и углерод.

Вопрос А6. Какая из этих сталей относится к быстрорежущим?

1. 9ХС.

2. Р18.

3. 55С2.

Вопрос А7. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это:

1. Закалка.

2. Нормализация.

3. Отжиг.

Вопрос А8. Как ведут себя при нагреве и охлаждении термореактивные полимеры?

1. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают, процесс можно повторять многократно.

2. Размягчаются, а при охлаждении становятся твердыми, их невозможно повторно перерабатывать.

3. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают.

Вопрос А9. Какой тугоплавкий слоистый минерал материал применяется как диэлектрик в конденсаторах, электрогенераторах, стартерах?

1. Фибра.

2. Слюда.

3. Бумага.

Вопрос А10. Что входит в состав резины?

1. Каучук, пластификаторы, наполнители, красители, вулканизирующие вещества и др.

2. Полимеры и вулканизирующие вещества.

3. Каучук и вулканизирующие вещества.

Вопрос А11. Для чего в состав резины вводят наполнители?

1. Для преобразования структуры каучука.

2. Для снижения себестоимости и улучшения свойств готовой продукции.

3. Для придания изделиям из резины большей упругости.

Вопрос А12. Для чего в состав пластмасс вводят наполнители?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

Вопрос А13. Для чего в состав пластмасс вводят красители?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

Вопрос А14. Для чего в состав пластмасс вводят пластификаторы?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углеродистые стали в зависимости от содержания углерода делятся на: | 1 | низкоуглеродистые, среднеуглеродистые, высокоуглеродистые |
| 2 | Высоколегированные стали делятся по структуре на классы: | 2 | конструкционные, инструментальные, стали с особыми физическими и химическими свойствами |
| 3 | В зависимости от степени раскисления стали делятся на: | 3 | мартенситный, мартенситно - ферритный, ферритный, аустенитно-мартенситный, аустенитно-ферритный и аустенитный |
| 4 | В зависимости от назначения стали делятся на: | 4 | спокойные, раскисленные, кипящие, полуспокойные |

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамические изделия изготовляют | 1 | составом, структурой и пористостью |
| 2 | Свойства керамики определяются | 2 | способами пластического формования и полусухого прессования с последующей сушкой и спеканием |
| 3 | Способами воздействия на свойства керамических изделий являются | 3 | кладки стен зданий, изготовления сборных стеновых панелей, кладки печей и дымовых труб |
| 4 | Глазурь | 4 | Кирпич обыкновенный, кирпич и камни пустотелые и пористые, крупные блоки и стеновые панели из кирпича и камней |
| 5 | По назначению строительные керамические материалы и изделия делят на: | 5 | защитно-декоративное стекловидное покрытие на керамике, закрепленное обжигом |
| 6 | Керамический кирпич применяют преимущественно для | 6 | химико-термическая обработка и использование покрытий |

Вариант № 8.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание состоит из 2-х частей и включает обязательную часть, содержащую 14 вопросов, и дополнительную часть, содержащую 3 вопроса. Обязательная часть включает вопросы с выбором ответа, обозначенные в задании: А1 – А1. К каждому вопросу приводится 3 варианта ответа, из которых верен только 1. Необходимо написать в бланке ответов цифру, которой отмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительная часть включает вопросы, в которых ответы нужно привести в виде последовательности цифр или вписать нужную информацию, обозначенные в задании: В1 – В2.

Внимательно прочитайте текст вопроса. Если Вы не можете ответить на какой-либо пункт задания, не тратьте на него много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому вопросу. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните неправильный ответ, рядом распишитесь, напишите правильный.

Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса обязательной части оценивается 1 баллом, вопроса дополнительной части – 3 баллами.

Максимальный балл за выполнение всего тестового задания – 20 баллов.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. У какого металла удельный вес больше?

1. Свинца.

2. Железа.

3. Олова.

Вопрос А2. Какие величины служат мерой пластичности?

1. σ и τ.

2. ψ и δ.

3. φ и ρ.

Вопрос А3. Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого -либо тела, называется:

1. Твердостью.

2. Пластичностью.

3. Упругостью.

Вопрос А4. Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется:

1. Чугун.

2. Сталь.

3. Латунь.

Вопрос А5. «Вредные» примеси в сталях, это:

1. Сера и фосфор.

2. Марганец и кремний.

3. Железо и углерод.

Вопрос А6. Какая из этих сталей относится к быстрорежущим?

1. 9ХС.

2. Р18.

3. 55С2.

Вопрос А7. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это:

1. Закалка.

2. Нормализация.

3. Отжиг.

Вопрос А8. Как ведут себя при нагреве и охлаждении термореактивные полимеры?

1. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают, процесс можно повторять многократно.

2. Размягчаются, а при охлаждении становятся твердыми, их невозможно повторно перерабатывать.

3. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают.

Вопрос А9. Какой тугоплавкий слоистый минерал материал применяется как диэлектрик в конденсаторах, электрогенераторах, стартерах?

1. Фибра.

2. Слюда.

3. Бумага.

Вопрос А10. Что входит в состав резины?

1. Каучук, пластификаторы, наполнители, красители, вулканизирующие вещества и др.

2. Полимеры и вулканизирующие вещества.

3. Каучук и вулканизирующие вещества.

Вопрос А11. Для чего в состав резины вводят наполнители?

1. Для преобразования структуры каучука.

2. Для снижения себестоимости и улучшения свойств готовой продукции.

3. Для придания изделиям из резины большей упругости.

Вопрос А12. Для чего в состав пластмасс вводят наполнители?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

Вопрос А13. Для чего в состав пластмасс вводят красители?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

Вопрос А14. Для чего в состав пластмасс вводят пластификаторы?

1. Для улучшения внешнего вида, придания диэлектрических и механических свойств, удешевления и снижения горючести.

2. Для придания желаемой окраски.

3. Для придания требуемой эластичности и пластичности.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углеродистые стали в зависимости от содержания углерода делятся на: | 1 | низкоуглеродистые, среднеуглеродистые, высокоуглеродистые |
| 2 | Высоколегированные стали делятся по структуре на классы: | 2 | конструкционные, инструментальные, стали с особыми физическими и химическими свойствами |
| 3 | В зависимости от степени раскисления стали делятся на: | 3 | мартенситный, мартенситно - ферритный, ферритный, аустенитно-мартенситный, аустенитно-ферритный и аустенитный |
| 4 | В зависимости от назначения стали делятся на: | 4 | спокойные, раскисленные, кипящие, полуспокойные |

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамические изделия изготовляют | 1 | составом, структурой и пористостью |
| 2 | Свойства керамики определяются | 2 | способами пластического формования и полусухого прессования с последующей сушкой и спеканием |
| 3 | Способами воздействия на свойства керамических изделий являются | 3 | кладки стен зданий, изготовления сборных стеновых панелей, кладки печей и дымовых труб |
| 4 | Глазурь | 4 | Кирпич обыкновенный, кирпич и камни пустотелые и пористые, крупные блоки и стеновые панели из кирпича и камней |
| 5 | По назначению строительные керамические материалы и изделия делят на: | 5 | защитно-декоративное стекловидное покрытие на керамике, закрепленное обжигом |
| 6 | Керамический кирпич применяют преимущественно для | 6 | химико-термическая обработка и использование покрытий |

Вариант № 10.

Инструкция для обучающихся.

Тестовое задание состоит из 2-х частей и включает обязательную часть, содержащую 14 вопросов, и дополнительную часть, содержащую 2 вопроса. Обязательная часть включает вопросы с выбором ответа, обозначенные в задании: А1 – А14. К каждому вопросу приводится 3 варианта ответа, из которых верен только 1. Необходимо написать в бланке ответов цифру, которой отмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительная часть включает вопросы, в которых ответы нужно привести в виде последовательности цифр или вписать нужную информацию, обозначенные в задании: В1 – В2.

Внимательно прочитайте текст вопроса. Если Вы не можете ответить на какой-либо пункт задания, не тратьте на него много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому вопросу. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните неправильный ответ, рядом распишитесь, напишите правильный.

Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса обязательной части оценивается 1 баллом, вопроса дополнительной части – 3 баллами.

Максимальный балл за выполнение всего тестового задания – 20 баллов.

Тестовое задание оценивается по 5-балльной шкале:

0 - 10 - баллов - оценка «2»;

11 - 14 - баллов - оценка «3»;

15 - 17 баллов - оценка «4»;

18 - 20 баллов - оценка «5».

Примерное время на выполнение вопросов обязательной части задания составляет 2–5 минут, для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут. На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос А1. «Вредные» примеси в сталях, это:

1. Сера и фосфор.

2. Марганец и кремний.

3. Железо и углерод.

Вопрос А2. Какая из этих сталей легированная?

1. У7А.

2. Сталь 45сп.

3. 38ГН2Ю2.

Вопрос А3. Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется:

1. Нормализация.

2. Ликвация.

3. Обезуглероживание.

Вопрос А4. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка?

1. ЛМцС58-2.

2. ЛМцС58-2-2.

3. ЛМцС38-2-2.

Вопрос А5.Повышенное содержание водорода в металле шва приводит к:

1. Упрочнению шва.

2 Изменению его химического состава.

3. Пористости.

Вопрос А6. Свариваемость металлов и сплавов – это:

1. Способность металла и сплава расплавляться.

2. Способность металлов образовывать прочное сварное соединение.

3. Способность расплавлению металла хорошо заполнять полость линейной формы.

Вопрос А7. Какой химический элемент буквой обозначается в маркировке легированной стали буквой «Г»?

1. Медь.

2. Кремний.

3. Марганец.

Вопрос А8.Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется:

1. Содержанием углерода.

2. Содержанием легирующих элементов.

3. Содержанием вредных примесей.

Вопрос А9. Что такое полимеры?

1.Вещества, молекулы которых состоят из многократно повторяющихся групп атомов.

2. Вещества, молекулы которых состоят из полимерного связующего.

3. Вещества, молекулы которых состоят из одной группы атомов.

Вопрос А10. Что такое степень полимеризации?

1. Число мономерных звеньев в макромолекуле.

2. Полимерное связующее.

3. Число макромолекул.

Вопрос А11. От чего зависят свойства полимера?

1. От метода полимеризации.

2.От химического состава.

3. От молекулярной массы.

Вопрос А12. Как ведут себя при нагреве и охлаждении термореактивные полимеры?

1. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают, процесс можно повторять многократно.

2. Размягчаются, а при охлаждении становятся твердыми, их невозможно повторно перерабатывать.

3. Размягчаются, а при охлаждении затвердевают.

Вопрос А13. Какой материал предназначен для создания различных неразъемных соединений требуемой прочности?

1. Клей.

2. Резина.

3. Герметик.

Вопрос А14. Какой листовой материал из асбеста, каучука и наполнителей применяют для уплотнения трубопроводов и арматуры водяных и паровых магистралей, нефтепроводов?

1. Дермантин.

2. Минеральная вата.

3. Паронит.

Вопрос А15. Какой тугоплавкий слоистый минерал материал применяется как диэлектрик в конденсаторах, электрогенераторах, стартерах?

1. Фибра.

2. Слюда.

3. Бумага.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вопрос В1.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хорошо сваривающиеся стали | 1 | с содержанием углерода 0,25-0,35% |
| 2 | Удовлетворительно сваривающиеся стали | 2 | с содержанием углерода 0,35-0,5% |
| 3 | Ограниченно сваривающиеся стали | 3 | с содержанием углерода до 0,25% |
| 4 | Плохо сваривающиеся стали | 4 | с содержанием углерода более 0,5% |

Вопрос В2.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.

| № п/п | 1 | № п/п | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полимерами называются | 1 | природные и синтетические |
| 2 | Макромолекулы представляют собой | 2 | процесс образования полимера из молекул разных мономеров в результате химических реакций с выделением побочных продуктов реакции. |
| 3 | По природе все полимеры можно разделить на две группы | 3 | высокомолекулярные химические соединения, состоящие из многочисленных элементарных звеньев (мономеров), представляющих собой одинаковую группу атомов и связанных между собой химическими связями |
| 4 | Полимеры, встречающиеся в природе | 4 | длинные цепи из мономеров |
| 5 | Поликонденсация | 5 | процесс химического соединения большого числа молекул мономера в одну большую молекулу полимера без изменения элементарного состава мономера |
| 6 | Полимеризация | 6 | органические вещества растительного (хлопок, шелк, натуральный каучук и др.) и животного (кожа, шерсть и др.) происхождения, а также минеральными веществами (слюда, асбест, естественный графит, природный алмаз и др.) |