Министерство образования Республики Мордовия

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Алексеевский индустриальный техникум»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ЛАБОРАТОРНЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Специальности  240111 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

ПМ 1.  Хранение и подготовка сырья   
УТВЕРЖДЕНЫ
Методическим Советом 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Алексеевский индустриальный техникум»

 «_____» _____________20__ г.

Рег. №  _____             

                                                                                                            Разработал преподаватель

                                                                                       Пименова И.А  

                                                                                                      2013                                                                                  
Принята на заседании ЦК

               .2013  

Протокол №   

Председатель ЦК

О.В. Наумова

Министерство образования Республики Мордовия

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Алексеевский индустриальный техникум»
ОТЧЁТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

обучающегося ___________________________________________________

группы__________________________________________________________

специальности  240111 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий _________________________________

ПМ  Хранение и подготовка сырья__________________________________
Пояснительная записка

В новом поколении ФГОС требования к результатам обучения сформулированы в виде компетенций. Работодатели со своей стороны также формулируют требования к работнику определенной квалификации. В настоящее время учреждения СПО испытывают сложности в учебно-методическом обеспечении ФГОС в связи с постоянным обновлением производственных технологий  и появлением нового  оборудования. Поэтому очень важным является практическая подготовка рабочих кадров, направленная на изучение принципов анализа сырьевых материалов на имеющемся оборудовании и ознакомление с методами анализа  на производстве. Разработанный  Лабораторный практикум  является частью 

профессионального модуля ПМ.01 (специальность  240111 « Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»)  и предназначен для освоения вида профессиональной деятельности: Хранение и подготовка сырья  соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Соблюдать условия хранения сырья.

2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре технологического процесса.

3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий.

4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением шихт.

Цель: Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов  индустрии строительных изделий и материалов  в области организация процесса хранения и подготовки сырья. Формирование умений правильно применять знания и навыки в решении практических задач в области производственных отношений.

Задачи: Научить обучающихся методам контроля и анализа сырьевых материалов и сырьевых смесей для производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий
  Развивать персональную ответственность  при контроле качества сырьевых материалов.
 Развивать способности работать в команде. Научить обучающихся соблюдению правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности.


Лабораторная работа №3

Приготовление  глиняного  теста  нормальной рабочей   консистенции (НРК)

Цель работы: Приготовление глиняного теста нормальной рабочей консистенции (НРК). 

Формирование профессиональных компетенций (ПК)  и общих компетенций (ОК)  будущих специалистов.

ПК 1. Соблюдать условия хранения сырья. ПК 2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре технологического процесса ПК 3.  Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий.

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 11 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

Оборудование и материалы: 1. Глина.    2. Весы технические.  3. Шкаф сушильный  4. Эксикатор.   5. Цилиндр мерный.  

Основные теоретические сведения.

Несмотря на обширный ассортимент керамических изделий, разнообразие их форм, физико-механических свойств и видов сырьевого материала, основные этапы производства керамических изделий являются общими и состоят из следующих операций: добычи сырьевых материалов, подготовки сырьевой массы, формования изделий (сырца), сушки сырца, обжига изделий, обработки изделий (обрезки, глазурования и пр.) и упаковки. Добычу сырья осуществляют в карьерах открытым способом — экскаваторами. Транспортировку сырья от карьера к заводу производят автосамосвалами, вагонетками или транспортерами при небольшой удаленности карьера от цеха формовки. Заводы по производству керамических материалов, как правило, строят вблизи месторождения глины, и карьер является составной частью завода. Подготовка сырьевых материалов состоит из разрушения природной структуры глины, удаления или измельчения крупных включений, смешения глины с добавками и увлажнения до получения удобно формуемой глиняной массы. Для  получения  изделий  хорошего  качества  необходимо  тщательно готовить  пластическую  массу,  дать  ей  вылежаться  в  течение  некоторого времени  для  глубокого  протекания  процессов  образования  на  поверхности глиняных  частиц  гидратных  оболочек.  Количество  воды,  необходимо для придания глине рабочей консистенции, называется водой затворения. В очень  пластичных  нормальная  рабочая  влажность  составляет 35 – 40 %,  всреднепластичных25 – 35 %, в малопластичных глинах– от15 до25 %

.  

Порядок выполнения работы

1. Для качественной   оценки  сырьевых  материалов  необходимы:  пробы,  отбор  и  подготовка  которых  может  быть  произведена  методом  квартования.  Для  этого  проба  глинистого  сырья, высушенная  до  воздушно-сухого  состояния  и  раздробленная  деревянным молотком  до  размера  кусков 2 – 3 см,  высыпается  на  лист  фанеры  и укладывается в виде диска равномерной толщины. Материал разделяется двумя перпендикулярными линиями на четыре равные части; две противоположные части  отбрасывают,  а  две  оставшиеся  перемешивают,  и  теми  же  приемами  уменьшают  наполовину,  повторяя  операцию  до  тех  пор,  пока  не  останется проба массой 2 кг. 

2. Средняя  проба  измельчается  в  ступке  деревянным  пестиком, просеивается через сито с размером ячейки 1 мм и хранится в эксикаторе.

3.  На технохимических весах взвешиваем 100 грамм глины. 

4. К навеске  глины постепенно добавляется водопроводная вода, глина постоянно перемешивается, вода отливается из мерного цилиндра. 5.Добиваются  получения  глины  нормальной  рабочей  влажности,  которая определяется по тому, что глина легко формуется и при раскатывании рукам и не прилипает к плите и пальцам. 

6. Глина выкладывается на плиту, проминается руками от центра кома к краям для удаления воздушных прослоек.  Ком глины перебивается на плите. При необходимости  подсыпается  сухая  глина.  

7.Хорошо  проработанное  тесто однородно по цвету, не имеет пузырьков и прослоек. 

8.Тесто оформляют в виде бруска,  заворачивают  во  влажную  ткань  и  укладывают  в  эксикатор  для вылеживания. 

9.Из теста с нормальной рабочей влажностью в нескольких местах вырезаются  кусочки  по15 – 20 г,  высушиваются  до  постоянной  массы.   10. Определяется  их  влажность,  которая  называется  водой  затворения. Относительная влажность показывает содержание воды в глине нормальной рабочей консистенции, а абсолютная влажность показывает, сколько см3 воды надо добавить к 100 г сухой глины, чтобы получить тесто рабочего состояния.

Результаты определений сводят в таблицу

По работе делается  вывод о содержании  влаги в  тесте  рабочей   консистенции. 

Определение  формовочной  влажности  глинистого  сырья  в состоянии теста пластической консистенции.

	Масса, г
	Влажность, %

	бюкса
	навески
	абсолютная
	относительная

	пустого
	с навеской
	сырой
	высушенной
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Расчёты:

Вывод:

Вопросы для контроля

1. Назовите состав трех компонентной сырьевой смеси для формования керамических изделий

2. Назовите виды пластичного сырья.

3.Дайте определение глин.

4. Как получить глиняное тесто нормальной рабочей консистенции.

5 Вода затворения это  ---------

6.Что обозначает относительная и абсолютная влажность.     

Оценивание лабораторной работы  

	Критерии  оценки
	Количественная индивидуальных

достижений

	1.Теоретическая подготовленность обучающихся к выполнению лабораторной работы
	10%

	2. Соблюдение указанной последовательности выполнения лабораторной работы
	10%

	3 Умения и навыки безопасного обращения с лабораторным оборудованием
	20%

	4 Исследовательское умение экспериментальная проверка формул, методик расчета, установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их качественных и количественных характеристик, наблюдение развития явлений, процессов.
Формирование ПК. 2; ОК 3; ОК 6.

	15%

	5.Формирование практических (профессиональных) умений выполнять определенные действия, операции, необходимые  в профессиональной деятельности или учебных (умений решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых в последующей учебно-профессиональной деятельности по общепрофессиональным дисциплинам и МДК. 
Формирование ПК.1; ПК 3; ОК 1; ОК 6; ОК 11
	15%

	6. Правильность полученных результатов
	20%

	7. Грамотность и аккуратность оформления лабораторной работы
	10%

	итого
	100%



Оценка индивидуальных образовательных достижений производится в соответствии с универсальной шкалой оценивания.

	Процент

результативности

(правильных ответов)
	Качественная оценка индивидуальных

образовательных  достижений

	
	балл ( отметка)
	вербальный аналог

	90-100
	5
	отлично

	80- 89
	4
	хорошо

	70- 79
	3
	удовлетворительно

	менее70
	2
	неудовлетворительно



Основные источники:

14. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2004.

Дополнительные источники:

1. Бутт Ю.М. Технология цемента и других вяжущих материалов.- М.: Стройиздат, 1976.

2. Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества: Учебник для вузов.- 4-е изд., перераб. и  доп. – М.: Стройиздат, 1986.













лист





Дата





Подпись





№ докум.





лист





Изм.

















лист





Дата





Подпись





№ докум.





лист





Изм.

















лист





Дата





Подпись





№ докум.





лист





Изм.

















лист





Дата





Подпись





№ докум.





лист





Изм.

















лист





Дата





Подпись





№ докум.





лист





Изм.

















лист





Дата





Подпись





№ докум.





лист





Изм.








