Методические указания

и контрольные задания для студентов-заочников по МДК 01.01 Технология сварочных работ

Составитель: преподаватель Филиппов А.В.

Саратов, 2020

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Программой дисциплины предусмотрено выполнение студентом одной контрольной работы. Задание на эту работу включает вопросы и задачи по основным разделам курса, и оно выдается индивидуально каждому студенту. Номер варианта контрольной работы берется по двум последним цифрам шифра зачетной книжки студента. При этом необходимо учесть, что общее количество вариантов равно 25 и номер варианта не будет равен двум последним цифрам шифра, если последние больше 25. Так, например, для шифра Аз–02–19 берется вариант задания № 19, для шифра Аз– 02–30 берется вариант задания № 5 (5 = 30 – 25), для шифра Аз–02–70 берется вариант задания № 20 (20 = 70 – 252), для шифра Аз–02–87 берется вариант задания № 12 (12 = 87 – 253).

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради или в печатном варианте на листах А4. На обложке тетради или на титульном листе необходимо указать название предмета, номер варианта задания по контрольной работе, фамилию, имя и отчество студента, полный шифр зачетной книжки. В тексте контрольной работы должны быть полностью записаны вопросы данного варианта.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

ВАРИАНТ 1.

- Организация рабочего места сварщика. Техника безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды.

- Условия зажигания и устойчивого горения сварочной дуги.

- Определите расход сварочных электродов для сварки шва сечением F = 40 мм2, длиной 10 метров.

ВАРИАНТ 2.

- Подготовка металла под сварку

- Выбор режимов ручной дуговой сварки.

- Определите режим сварки Стали 3сп. Тип шва Т1, катет 4 мм

ВАРИАНТ 3.

- Сварочная проволока, ее назначение, химический состав, маркировка

- Дуговая и плазменная сварка низко  и среднелегированных сталей.

- Определите расход сварочной проволоки для сварки в СО2, катет шва 8мм, тип шва Т1, длина шва 20 метров.

ВАРИАНТ 4.

- Структура сварных швов. Строение зоны термического влияния

- Виды и способы сварки плавлением.

- Определите площадь сечения стыкового шва типа С17, выполненного по ГОСТ 5264-80, толщина деталей 20мм.

ВАРИАНТ 5.

1. Маркировка сварочных материалов.

2. Способы выполнения сварочных швов.

3.Составить таблицу основных и дополнительных режимов ручной дуговой сварки.

ВАРИАНТ 6.

1. Условия хранения и подготовки сварочных материалов.

2. Выбор режима газопламенной сварки.

3. Определите скорость автоматической сварки под флюсом, если известны и £н = 20 г/Ач., Iсв= 350 А, катет шва 10мм.

ВАРИАНТ 7.

1. Защитные газы для сварки плавлением.

2.Требования к сварному шву. Дефекты сварных швов и соединений.

3.Определить последовательность сборки и сварки стычной 2-х тавровой балки из листовой стали. Толщина полки 12 мм. Толщина стойки 8 мм.

ВАРИАНТ 8.

- Флюсы для сварки плавлением.

- Особенности сварки в защитных газах плавящимся и неплавящимся электродом.

- Определить количество наплавленного металла шва, если коэффициент наплавки электрода составляет 7,8 гр. на 1/Ач при сварочном токе 120 А.

ВАРИАНТ 9.

1.Сварка под флюсом, ее особенности.

2. Сварочные электроды и требования к ним.

3.Опишите для чего необходимо при выполнении наплавочных работ незначительное перемешивание наплавляемого слоя с основным металлом

ВАРИАНТ 10.

1.Ручная дуговая и плазменная наплавка валиков во всех пространственных положениях шва.

2. Классификация сталей по свариваемости.

3. Определите погонную энергию при сварке чугуна, если Iсв = 140 А; Vсв = 18 м/ч; U =18В; n= 0,75.

ВАРИАНТ 11.

1. Особенности металлургических процессов при сварке.

2. Основные типы сварных соединений

3. Рассчитайте режим газовой сварки сплава АМц5-1 толщиной S= 2мм, соединение стыковое (найти Va, β, dэ, флюс).

ВАРИАНТ 12.

1. Классификация сварных швов.

2.Дефекты подготовки и сборки конструкций. Контроль сварных швов внешним осмотром

3. Определите вес электродной проволоки, израсходованной за два часа работы при следующем режиме сварке титана: толщина листа 4мм, диаметр проволоки 3 мм, Iсв = 320 А, Uд = 31 В, скорость подачи проволоки – 100 м/час

ВАРИАНТ 13.

1. Конструктивные элементы сварных соединений

2. Способы снижения напряжений и деформаций при сварке.

3. Рассчитайте сечение V- образного шва при толщине 12 мм и определите вес 1м сварного соединения.

ВАРИАНТ 14.

1. Классификация видов сварки давлением.

2. Газы для газопламенной сварки.

3. Определите долю наплавленного металла шва и вес наплавленного металла шва длиной 5,5 метров, если сечение шва F = 60 мм2, а доля основного металла в шве равна 35%.

ВАРИАНТ 15.

1. Рафинирование и легирование сварного шва.

2. Строение сварочного пламени.

3. Определите мощность газового пламени и его состав при сварке низколегированной стали толщиной 5 мм.

ВАРИАНТ 16.

1. Взаимодействие металла шва с газами.

2. Виды покрытий электродов.

3. Рассчитать режим сварки стали 09Г2С ручным способом. Тип шва Т3 катет 8 мм

ВАРИАНТ 17.

1. Способы газовой сварки.

2. Режимы сварки в среде защитных газов.

3. Определите расход сварочных электродов для сварки шва сечением F = 40 мм2, длиной 10 метров.

ВАРИАНТ 18.

1. Особенности газовой сварки чугунов.

2. Сварочная проволока для механизированной сварки.

3. Определите режим сварки Стали 3сп. Тип шва Т1, катет 4 мм

ВАРИАНТ 19.

1. Особенности газовой сварки цветных металлов и сплавов.

2. Защитные газы для механизированной сварки.

3. Определите расход сварочной проволоки для сварки в СО2, катет шва 8мм, тип шва Т1, длина шва 20 метров.

ВАРИАНТ 20.

1. Сущность термической резки металлов.

2. Параметры режима автоматической сварки.

3. Определите площадь сечения стыкового шва типа С17, выполненного по ГОСТ 5264-80.

ВАРИАНТ 21.

1. Способы выполнения швов различной длины ручной дуговой сваркой.

2. Зажигание дуги при автоматической сварке.

3. Определите скорость автоматической сварки под флюсом, если известны и £н = 20 г/Ач., Iсв= 350 А, катет шва 10мм.

ВАРИАНТ 22.

1. Сущность и технологические особенности сварки сжатой дугой.

2. Виды и способы сварки плавлением.

3. Составить таблицу основных и дополнительных режимов ручной дуговой сварки.

ВАРИАНТ 23.

1. Сущность электрошлаковой сварки.

2. Первичная и вторичная кристаллизация метала сварочной ванны.

3. Определить последовательность сборки и сварки стычной 2-х тавровой балки из листовой стали. Толщина полки 12 мм. Толщина стойки 8 мм.

ВАРИАНТ 24.

1. Особенности металлургических процессов при сварке.

2. Способы контактной сварки.

3. Определить количество  наплавленного металла шва,  если коэффициент наплавки электрода составляет 7,8 гр. на 1/Ач  при сварочном токе 120 А.

ВАРИАНТ 25.

1. Основные схемы установок для контактной сварки.

2. Особенности автоматической сварки стыковых соединений.

3. Определите погонную энергию при сварке чугуна, если Iсв = 140 А; Vсв = 18 м/ч; U =18В; n= 0,75.